技术参数列表

技术参数列表 检验项目名称 分 类 消防用内外涂环氧 复合钢管（红） 供排水用内外涂环氧复合钢管（白） 电力用内外涂塑 复合钢管（黑） 给排水衬塑 复合钢管 外观 外观涂层平整光滑、无明显色差 外表面光滑，不允许有划伤或裂纹等；内衬塑料管不允许有气泡、裂纹、凹陷、色泽不匀等 涂层厚度 涂层厚度完全符合规定标准 —————— 针孔试验（1500V） 电火花检测仪在1500V电压下检测，无电火花产生 —————— 附着力试验（级） 1~3级 —————— 弯曲试验（公称口径 ≤50mm） 复合钢管在弯曲过程中涂层与钢管之间没有发生脱落 衬塑钢管经弯曲后，钢管与内衬层不发生离层、裂痕 压扁试验(公称口径 ≥65mm) 在压扁至钢管外径的4/5后涂层和钢管之间没有发生脱落、断裂等现象 衬塑钢管经压扁外径3/4后，钢管与内衬层之间无明显分离、裂痕 冲击试验（1.5J冲击） 在冲击后无裂纹、 开裂、剥离等现象。 —————— 电气性能试验 —————— —————— 无击穿现象 —————— 耐温度试验 无隆起、起泡、爆裂、剥离、裂纹等现象。允许外观颜色变深或变暗现象存在。 —————— 耐冷热循环试验 —————— 衬塑层经过冷热循环试验后未发现有结合强度下降的现象 耐化学腐蚀性试验 稀盐酸pH2.5～3.0 10%氯化钠加稀盐酸pH2.5～3.0 10%氯化钠水溶液 蒸馏水 5%氢氧化钠水溶液 同等质量的碳酸镁、碳酸钙饱和水溶液 无脱色、隆起、软化、起泡、爆皮、开裂、剥离、附着力降低等现象。 —————— 抗溶性泡沫灭火剂腐蚀试验 无腐蚀现象、没有失重产生 —————— 耐木垛火试验 无脱落和开裂现象，允许有隆起现象。 —————— —————— 压力试验 通过此项检测 通过此项检测 —————— 试样在试验压力3MPa，稳压时间不少于5s，钢管不发生渗漏现象 抗真空性能试验 通过此项检测 —————— 卫生性能试验 —————— 符合国家制定的生活饮用水标准 GB/T 17219 —————— 符合国家制定的生活饮用水标准 GB/T 17219 基材管规格尺寸及公差 低压流体输送用焊接钢管GB/T3091——2001 公称通径 外径 普通钢管壁厚 公称通径 外径 普通钢管壁厚 钢管 供货长度 mm mm in 公称 尺寸 mm 允许 偏差 公称 尺寸 mm 壁厚 公差 % mm in 公称 尺寸 mm 允许 偏差 公称 尺寸 mm 壁厚 公差 % 15 1/2 21.3 ±0.50 2.75 ±12.5 65 2-1/2 76.1 ±1% 3.75 ±12.5 (+20) 6000 (-0.0) 20 3/4 26.9 2.75 80 3 88.9 4.00 25 1 33.7 3.25 100 4 114.3 4.00 32 1-1/4 42.4 3.25 125 5 139.7 4.00 40 1-1/2 48.3 3.50 150 6 165.0 4.50 50 2 60.3 ±1% 3.50 200 8 219.10 ±0.75% 4.75