展览、展示常用材料介绍

一、钢材

种类:角钢、槽钢、工字钢、方管、圆管、矩管、钢板等.

a.角钢,分等边和不等边.2:1、4:3,常用为6m,最长可达19m.

∠20、∠25、∠30、∠40、∠50、∠63厚度.2-30mm。

最低∠20 国标厚3mm,最宽可达250mm

国标与非标的区别: 厚、宽、角度标准(国标)

非标是参考国标制造,其数据和成分不同.强度不够；同样的国标由于其生产厂家不同价格有区别.

b.槽钢. 5#～40＃.  常用是5＃～20＃.  5＃、6＃、8＃、10＃、12＃、14＃、16＃、18＃、20＃、以宽度确定型号. 槽钢的两翼宽和厚可据资料查询.

价格同角钢:

其长度常用的是6m长,在10号以上的可达到8m（现货），其承重结构及范围可根据金属材料手册。

c、工字钢  10＃～60＃、    常用型号

其长度常用的是6m长，型号不同其长度有可能不同。

d、方管.  最小为10mm,  最大为154mm,  15方管壁厚，0.8～1.5mm.  常用，10、20、25、30、38、50、63、85、  大100×100以上厚在4～10mm

根据用途不同，国标方管壁厚有一定的范围差距。  常用长度为6m，

e、矩管  最小数10×20mm    20×30    30×50。  最大型号，100×150mm.

常规长度是6mm。

f、圆管  分有缝管和无缝管  直径一般在15-150㎜

有缝管分螺纹管、焊管和镀锌管；镀锌管分冷镀和热镀。

焊管在其表面可清晰看见一条焊缝

热镀管最小可达14㎜，最大可达350㎜

螺旋管最大可达1400㎜

常用长度为6米

无缝管最小可达到1cm以下。  14、20、25、32、40、50、63、75、85。

g、钢板 ： 分冷扎板  热扎板

规格：宽1.0、  长1.25、2.0和6m    厚度 0.5m～1.2cm

冷板和热板的区别：冷板是在常温下轧制耳成，硬度较大；热板是高温下轧制而成，头尾成舌状和鱼尾状，宽度、厚度的精度较差，边部常成浪形，折边或塔形；经过酸洗，去除表面氧化皮并涂油而成热轧酸洗板。现热轧酸洗板有逐步替代冷轧板的趋向。

冷轧板以热轧钢筋为原材料，经过冷连轧，连续变硬化，使板材的硬度和强度上升，韧性指数下降，只能用于简单变形的零件。

镀锌板厚度10丝～120丝      1.0×2.0    1.0×6m

酸洗板，是一种表面处理过的工艺，防止生锈

h、H型钢

元条  6.5、8、12、100、200

方钢,实心、  60、  90、  120、

扁铁  20×3～100×6

螺纹钢                  长度 ,9m、10、12、

◆法兰盘分国标和非标 ,以其中孔尺寸大小为准,常用的一般为15～60mm,厚度一般在3m左右.价格以个为单位, 159mm ,  国标20元/个, 非标14元/个.

◆花纹钢板(属于热板加工的产品),2mm以上的规格同冷板一样.价格 , 3650元/T ,  防滑,  纹路.

钢材理论重量计算方法(单位：公斤)

角钢：每米重量=0.00785*（边宽+边宽-边厚）*边厚

圆钢：每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同）

扁钢：每米重量=0.00785*厚度*边宽

管材：每米重量=0.02466*壁厚*（外径-壁厚）

板材：每米重量=7.85*厚度

黄铜管：每米重量=0.02670*壁厚*（外径-壁厚）

紫铜管：每米重量=0.02796*壁厚*（外径-壁厚)

铝花纹板：每平方米重量=2.96*厚度

有色金属比重：紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37

有色金属板材的计算公式为：每平方米重量=比重*厚度

二、石材

1. 天然石材  分为天然大理石、花岗石、石灰石、板岩、沙石、石英石、玛瑙、玄武石.

(1)大理石  组织细密,光泽度好,宽度高达0.8—1.0m  长度一般在2m左右,厚度一般在20mm.  15mm以下称为薄板.从断面看天然的断面不均匀,花纹较大。 种类有：大花白,埃及米黄,西班牙米黄,金丝米黄等,基本的浅色为主.

※  国产与进口的区别:①进口板光泽度好，花纹较大.

大理石可雕刻，不耐火,用于室内较多,较脆,最薄有7mm,最厚有30mm.

石材雕刻分阴刻和阳刻；阴刻最小可达2㎝，深度2㎜，一般2元/㎝；最大可达1560㎜×3000㎜，最深可达4㎜。阳刻：根据具体情况而定。

(2)花岗石,硬度大,耐磨,耐压,耐火,主要用于地面.宽度0.6m,长度一般在2米左右,最薄可达7mm, 最厚可达30mm, 花纹碎小,超薄6mm ,600㎡以上的方可定货，价格：105元/㎡.  主要以红黑为主,深色为主,光泽度比大理石弱. 种类有：黑金砂,芝麻白,芝麻灰,永定红,莆田锈,中华绿,高原红等. 基本上属国产,其辐射基本上可以解决.

如何识别人造大理石

一、看产品的横截面是否有气孔，如有，则该产品质地疏松，密度达不到≥2.40 g / cm 3，不能用于地面，特别是人流量较高的地面。

二、用眼观察产品表面有无砂窝和裂痕，如有，则说明该产品密度达不到要求。

三、合格产品的抛光度一般在79—90之间，因为人造大理石的内部结构中95%是天然大理石粉，所以抛光度较高。劣质产品树脂含量较高，一般都超过15%，所以表面显得陈旧，暗淡无光。

四、合格产品的抗压强度一般在6500 PSI—13000 PSI，抗折强度在1150 PSI—2300 PSI之间。劣质的产品则达不到这个标准，因为它材内含有的树脂太多了。最直接的鉴别方法是用打火机烧，能闻到焦糊味的就是劣质产品。

此外，还能用水浸泡、墨水渗漏和物理冲击等其他多种方法来鉴别。

2.  人造石材

人造石

国产人造大理石，在材质上没有多大的分别，大多都是饱和树脂加石粉自然浇铸而成。所以产品的科技含量很低，好与坏的区别无非在与这两样东西添加比例是否合理。树脂多了，材料就没有石材的质感，会产生透明感、塑料感。石粉多了，则材料易碎易裂，不容易粘结。

进口人造大理石是使用的不饱和树脂作为主要材料。强度和韧性都远远超过饱和树脂，是制造假牙的原材料，加工工艺也完全不同，所以价格很贵。

很容易区分两者的差别：

1、用火烧一下，国产材料会有明显的塑料烧焦的味道，而进口材料则没有；

2、国产材料在打磨时呈白色粉末状，而进口材料呈片状。

(1) 人造大理石  , 最宽可达650mm,长2m,厚5、8、10mm .  特征同天然大理石基本相同.人造大理石,断面不均匀,不耐火.

※人造大理石与天然大理石的区别,最易辨别的方法.

(2)人造花岗石 ,  规格同人造大理石一样.特征同天然花岗石基本相同. 人造花岗石断面不均匀,不耐火.

石材的加工方式和应用

锯切,  表面加工A,研磨, (粗磨, 细磨, 烧)  抛光

B,雕刻=琢石机加工

应用,  板材, 荒料, ◎庭院产品 灯笼,喷泉,假山,石桥,  制作7天左右.    ◎环境石材  路沿石, 台阶石, 文化石, 工艺石材

◎    建筑物配套 ,拱门,  栏杆,  拼花, 线条.  弧行板.

◎柱子,  圆柱,  罗马柱,  空心柱,  石实柱, 柱座,  柱贴.

◎石制家具

◎石雕

◎墓碑

大斜边,  斜长家工大于14mm的斜边

大圆边,  半径大于10mm的1/4的圆边.

青石,  最大尺寸600×600×600,  一般用于地板.渗水行较强,硬度不够.

※  石材雕刻,  一般只适于大理石,40-50cm的厚的石材可以通过.,阴刻最小2cm ,深度2mm, 3—5天.  最大, 1560×3000,  最深4mm.  阳刻,根据具体情况而定.

文化石主要是大理石.艾米石也是大理石的一种.

球体(花岗石)  50cm,    6个以上价格减半.

罗马柱(花岗石)  60㎝, h=4m, 空心,

※  进口大理石,  1.6×2.4    1.8×3.0

机械板材、  300×600、2cm 、3cm、

A, 路沿石,  120×250  150×300  厚度2cm 3cm

B, 台阶铺地石, 300×50  60×80

C, 地面 ,      300×600

(3) 青砂板    600×600,  厚2cm

方料  600元/㎡    规格  加方式

(4)  汉白玉栏杆

汉玉壁炉      ,

砂石

石灰石

文化石

1.天然文化石

天然文化石是开采于自然界的石材矿订，其中的板岩、砂岩、石英石，经过加工，成为一种装饰建材。天然文化石材质坚硬、色泽鲜明、纹理丰富、风格各异，具有抗压、耐磨 、耐火、耐寒、耐腐蚀、吸水率低等特点。

2.人造文化石

人造文化石是采用硅钙、石膏等材料精制而成的。它模仿天然石材的外形纹理，具有质地轻、色彩丰富、不霉、不燃、便于安装等特点。

瓷砖的分类

瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。

地砖：按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。

墙砖：按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。

腰线砖：多为印花砖。为了配合墙砖的规格，腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。

瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。

釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。由于这种砖价位适中,颇受消费者喜爱。抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时,玻化砖仍然安然无恙。陶瓷锦砖：又名马赛克，规格多，薄而小，质地坚硬，耐酸、耐碱、耐磨、不渗水，抗压力强，不易破碎，彩色多样，用途广泛。

挑选瓷砖的要点

在选择地砖的时候，可根据个人的爱好和居室的功能要求，根据实地布局，从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。 质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀，地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、９０度 直角、不变形，花纹图案清晰，抗压性能好，不易坏损。 购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案，根据房间大小来决定尺寸。 先从包装箱中任意取出一片，看表面是否平整、完好，釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象，四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。 其次，再取出一片砖，两片对齐，中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来，还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出，平摆在一个大平面上，从稍远地方看整个效果，不论白色、其他色或图案，应色泽一致，如有个别 砖深点、浅点，这样会很难看，影响整个装饰效果。 再就是把这些砖一块挨一块竖起来，比较砖的尺寸是否一致，小砖偏差允许在正负1毫 米，大砖允许在正负2毫米。 最后就是拿一片砖去敲另一片，或用其他硬物去敲一下砖，如果砖的声音清脆、响亮， 说明砖的质量好、烧的熟；如果声音异常，说明砖内有重皮或裂纹现象：重皮就是砖成形时， 料里空气未排出，造成料与料之间结合不好、内裂，从表面上看不出来，只有听声音才能鉴别。

种类

佛山地区陶瓷业生产的墙地砖产品底纹主要种类概述如下。

(1)线状底纹：≤1．5—2nlm线宽，其种类主要有：①间断线状；②连续线状；③平行线状；④交叉线状。一般用在内墙釉面砖上较多。

(2)条状底纹状：①宽条≥5mm；②窄条≤5mm(平行，交叉，多边形等形状)，主要用于外墙砖为主。

(3)格状底纹：大多用在大规格的墙地砖上。具体形状有：①大格与小格；②格的形状：正方形，长方形，正六边形；③圆形；④混合格状；较多使用大方格和蜂窝格；

(4)沟状底纹：以沟为主体结构；底面为凹凸不平的立体面。多用于广场砖和“铺石”类。

(5)其他图案：主要设计包括：①公司标志；②动物、花卉、英文字母；多边形；③艺术图案。如今很多高品位的陶瓷公司将非常个性化的图案引入砖坯的底纹，使底纹设计的空间“豁然开朗”。这一做法，在避免越来越多的“同质化”现象上可以说有所贡献，令其他行“拿来主义”的公司难以仿冒。

2  作    用

陶瓷墙地砖底纹的主要作用主要表现在如下诸方面。

(1)装饰作用：有艺术品位；

(2)增大砖底面与铺贴面的接触面积，有利于墙地砖粘贴；

(3)凹凸的立体结构，在铺贴时可以抵消垂直方向的墙地砖重力；地砖类凹凸相差高度0．3—0．8mm，外墙砖和广场砖类凹凸相差高度可以适当加大，但如果凹凸相差过大，易引起裂纹和烧成变形；凸起部分，呈“燕尾”锥形，有利于脱模；

(4)商标的标识。其具体数量和分布形状有：①中心单独注标；②四角四注标；③“四星拱月”五注标；④空白中性标。贴牌生产中，必须严格注意不同商标的形状和规格。商标贴胶过厚，往往引起商标对应的砖面硬度和密度异常，从而导致应力集中而在抛光过程中破损急剧增大；

(5)筋骨作用。增加墙地砖的抗折强度，在力学上有“瓦楞纸”效果，有利于增加墙地砖使用过程中的耐久性；

(6)砖坯成型时的作用。①减少粘模；②小尺寸的格子可以使压力分布更加均匀；

(7)砖坯烧成时的作用。在辊道窑烧成时，底纹可以增加半成品与辊棒的摩擦力。

3  底纹的基本特点

陶瓷墙地砖底纹主要有如下基本特点：

(1)底纹厚度有一定要求，例如釉面砖要求—0．6mm；范围也有一定要求，底纹边缘离产品侧的距离一般小于5m~n；

(2)凹凸均布；

(3)线条、形状互补；

(4)底纹与产品的规格、厚度有关，底纹对成型时的压力分布、烧成时的产品变形、铺贴时的牢固程度都有影口向；

(5)角底部“缩角”，能起护角作用。

4  底纹设计注意事项

(1)底纹的设计应有利于成型和脱模；

(2)图案均匀分布或随机分布；

(3)在釉线皮带和窑炉辊棒上、抛光机皮带上等生产线上行走时，底纹必须保证砖坯的平稳，必须有垂直于皮带的横纹；

(4)烧成时不会引起变形。很多厂家的有釉砖类，烧成温度偏高时则有透底纹现象，在光线充足反光后，底纹在釉面上隐约浮现，严重影响产品外观。此类底纹设计主要存在凹凸相差过大的问题；

(5)底纹设计图案应利于铺贴时增加“抓地力”和“爬墙力”；

(6)正打模具，底纹深度必须适当，否则不易脱模，而且易产生破损现象。

种类

佛山地区陶瓷业生产的墙地砖产品底纹主要种类概述如下。

(1)线状底纹：≤1．5—2nlm线宽，其种类主要有：①间断线状；②连续线状；③平行线状；④交叉线状。一般用在内墙釉面砖上较多。

(2)条状底纹状：①宽条≥5mm；②窄条≤5mm(平行，交叉，多边形等形状)，主要用于外墙砖为主。

(3)格状底纹：大多用在大规格的墙地砖上。具体形状有：①大格与小格；②格的形状：正方形，长方形，正六边形；③圆形；④混合格状；较多使用大方格和蜂窝格；

(4)沟状底纹：以沟为主体结构；底面为凹凸不平的立体面。多用于广场砖和“铺石”类。

(5)其他图案：主要设计包括：①公司标志；②动物、花卉、英文字母；多边形；③艺术图案。如今很多高品位的陶瓷公司将非常个性化的图案引入砖坯的底纹，使底纹设计的空间“豁然开朗”。这一做法，在避免越来越多的“同质化”现象上可以说有所贡献，令其他行“拿来主义”的公司难以仿冒。

釉面砖

砖的表面经过烧釉处理的砖。根据原料的不同，可分为陶制和瓷制釉面砖两大类。陶制釉面砖，由陶土烧制而成，吸水率较高，强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。瓷制釉面砖，由瓷土烧制而成，吸水率较低，强度相对较高。其主要特征是背面颜色为灰白色。要注意的是，上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的，目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖高。 根据光泽不同，釉面砖又可分为光面和哑光釉面砖两类。光面釉面砖，适于制造“干净”效果；哑光釉面砖，适于制造“时尚”效果。釉面砖是装修中最常见的砖种，色彩图案丰富，防污能力强。

常见问题。釉面砖是装修中最常见的砖种，由于色彩图案丰富，而且防污能力强，因此被广泛使用于墙面和地面装修。常见的质量问题主要有两方面：

(1)龟裂。龟裂产生的根本大原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大，冷却进釉的收缩大于坯体，釉会受到拉伸应力。当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时，就会产生龟裂现象。

(2)背渗。不管哪一种砖，吸水都是自然的，但当坯体密度过于疏松时，就不仅是吸水的问题了，而是渗水泥的问题了，而是渗水泥的问题，即水泥的污水会渗透到表面。

3)常用规格。正方形釉面砖有152mm×152mm、200mm×200mm、长方形釉面砖有152mm×200mm、200mm×300mm等规格，常用的釉面砖厚度为5mm及6mm。

通体砖

是一种表面不上釉的瓷质砖,而且正面和反面的材质和色泽一致，因此得名，也称同质砖。是一种耐磨砖，具有很好的防滑性和耐磨性。多数的防滑砖都属于通体砖。现在还有渗花通体砖等品种，但相对来说，花色比不上釉面砖。由于室内设计倾向于素色设计，因此通体砖也也越来越成为一种时尚，被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面。通体砖常用的规格有300mm×300mm、400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm等。这种砖价位适中。

抛光砖

抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属于通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。

抛光砖有一个致命的缺点：易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢，甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点，后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层，但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体，就只好继续刷防层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。

玻化砖

通体砖坯体的表面经过打磨就成为光亮的抛光砖，它坚硬耐磨，但缺点是容易脏。为解决此问题，市面上出现了玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。表面光洁但又不需抛光，所以不存在抛光气孔的问题。它是一种强化的抛光砖，采用高温烧制。质地比抛光砖更硬更耐磨，有时抛光砖被刮出划痕，玻化砖仍然安然无恙。缺陷是颜色较单调。豪无疑问，它的价格也同样更高。玻化砖主要是地砖，常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm。

随着陶瓷技术的日益发展，近年来，大规格的瓷质花岗石、大理石玻化砖已经发展成为居室装饰的主流。这种陶瓷砖具有天然石材的质感，而且更具有高光度、高硬度、高耐磨、吸水率低，色差少以及规格多样化和色彩丰富等优点。用陶瓷砖铺贴装饰的建筑具有更加高雅的品味，能将古典与现代兼容并蓄。这种高强度、高密度的大规格瓷质玻璃砖，除外观上有多种多样的变化外，装饰在建筑物外墙壁上能起到隔音、隔热的作用，而且它比大理石轻便;质地均匀致密、强度高、化学性能稳定，其优良的物理化学性能来源于它的微观结构。瓷质砖是多晶材料，主要由无数微粒级的石英晶粒和莫来石晶粒构成网架结构，这些晶体和玻璃体上都有很高的强度和硬度，晶粒和玻璃体之间具有相当高的结合强度，而且由现代工艺制作的瓷质玻化砖，其色彩、图案、光泽等都可以人为控制，具有极佳的装饰效果。并且产品兼融了欧式和中式风格，色彩多姿多样，无论装饰于室内或是室外，均具有现代气派。

在玻化砖的市场中，意大利的玻化砖一枝独秀。几乎占了欧洲生产的９０％份额，2001统计时销售量逐年上升为１７．６％，其中占主导地位的是中等尺寸的产品，占有率为９０％。产品最大规格为１２００毫米×１２００毫米，主要用于大表面积的贴面。产品的种类有单一色彩效果、花岗石外观效果、大理石外观效果和印花瓷砖效果，以及采用上釉玻化砖装饰法、粗面或上釉等多种新工艺的产品，其中印花瓷砖采用特殊的印花模板新技术，其色料是在压制之前加到模具腔体中，放置于被压粉料之上并与坯体一起烧结，产生多色的变化效果。

玻化砖好象有这么多优点，在市场上也大受欢迎，已经非常完美了。但实际上它也有自身不能克服的缺点。特有的微孔结构是它的致命缺陷。一般铺完玻化砖后，要对砖面进行打腊处理，3遍打蜡后进行抛光。以后每3个月或半年打一次腊，如果不打腊，那么水会从砖面微孔渗入砖体。如果是有颜色的水，如酱油、墨水、菜汤、茶水等，那么这些颜色就会渗入砖面后留在砖体内，形成花砖。如果不打腊，砖面的光泽会渐渐变乌，影响美。所以，玻化砖的养护是要费点工夫的，最起码比复合地板费事；还有，玻化砖表面太滑、辐射较高，这些都是缺点。

玻化砖，也叫瓷质抛光砖，近几年在室内装饰中非常流行，因为它光亮如镜，颜色统一。但是最近接连不断地有读者反映，买的时候看好的就是它的光洁，可是使用一段时间以后却发现脏污渗入严重。正欲选择玻化砖的人们产生疑问：玻化砖到底是否适合家庭使用？它是不是很难“伺候”？

■李女士家的玻化砖四角变

黑殷女士家的看上去像花脸

李女士的家全部铺了玻化砖，足见其对玻化砖的喜爱。“我喜欢玻化砖的光可鉴人。”李女士说，“铺的是米黄色底的砖，刚搬进不久就发现，有十几块砖四角和边发黑、变污，怎么擦也擦不掉，而70%的砖出现了小黑点，底色的米黄开始变深。”

记者在李女士家里看到，不仅房间经常走动的地面渗污明显，平常不暴露在外的家具底下情况也是一样。李女士认为这说明是产品本身的问题。后来，该品牌的厂家承认应是产品质量所致，给李女士家的砖进行了更换。

与李女士不同，殷女士家的玻化砖是铺装时发现有色差，找厂家换了一部分，铺之前看不出太大差异，可铺完后一看，地砖有深有浅，像个花脸。

这两位消费者都表示，自家的经历使玻化砖在她们心目中的形象大打折扣，开始怀疑，它是否适合在家庭中使用？

■销售人员介绍：玻化砖的突出特点是：颜色均匀、防污、耐磨、防滑、好打理

记者在建材城的陶瓷类展厅，不同品牌的玻化砖的经销人员对玻化砖的介绍都是：颜色均匀、防污、耐磨、好打理，而且光亮如镜。他们强调：无论是从外观还是其实用功能上来讲，都是非常适合家庭使用的。

东鹏陶瓷的经销人员告诉记者，玻化砖通体一致，即便是不小心磕掉一块，也不影响整体效果，其防滑特性更值得关注，表面越是有水越涩，只有表面有土的时候才会滑，但哪个家庭里有那么多的土呢？质量过关的玻化砖要求吸水率小于0.5，这意味着，只要达到这一指标，脏水和油污就不会渗入。李女士家的砖很明显就是吸水率太高，是不合格产品。另外，有些品牌的玻化砖对表面进行了特殊处理，将砖面的毛细孔全部封住，更增加了其防污功能。

■玻化砖不娇气 但也不是天下无敌

该销售人员强调，事物都不是绝对的，再好的产品也要讲究个规范的施工和合理的使用，如果施工人员不注意，在铺好的砖面上和水泥，或者用尖锐的器物划砖面，再合格的产品也受不了。玻化砖一点也不娇气，但它也不是天下无敌。

■色差、表面防污没有列入产品合格要求

国家建材质检中心的副主任马振珠告诉记者，国家对于玻化砖的质量标准里，没有色差和表面防污的项目。其他陶瓷砖类产品也没有将色差作为一项指标来规定。规定中对此项目的说明是：由供需双方约定。

■日常清洁方法要得当

东鹏陶瓷的销售人员说，再结实耐用的产品，也要掌握一些保养方法。比如，对于一般的脏物，用干布推就比用湿布擦效果好。湿布擦后留下湿气，表面会发污，用干布擦，越擦越亮。对于墨水、铁锈、动植物油脂、咖啡、啤酒等，可用洗洁精、洗衣粉等清除，有些品牌配有专门的去污剂，清洁效果更好。

Q：玻化抛光砖有什么优、缺点？

A：跟石材相比，玻化抛光砖有这么几个优点：

1、硬度高，其指数达到莫氏8度；2、 光泽度能够达到镜面80度以上；3、 不需要保养；玻化抛光砖保养起来比石材简单，没有石材保养麻烦。4、 天然石材色差比较严重，玻化抛光砖不会有天然石材的色差，并能够做到颜色一致。5、 石材容易产生辐射，知名品牌玻化砖的辐射很小。

Q：客厅地面铺地砖是釉面砖好还是玻化砖好？

A：客厅里的工作环境受温度、污染影响都比较少，相对来说是比较良好的环境，所以对瓷砖本身的材质要求不是很高，唯一需要注意的是要根据客厅的光线、个人喜好来挑选具体的花色；另外如果要选客厅用的瓷砖，因为出入的人比较多，最好选一些知名品牌的产品，其表面硬度较高，且会更有保障，不容易划伤。从现在的社会趋势来讲，客厅选砖，还是铺地砖的比较多。釉面砖更多用在卫生间和厨房。

Q：玻化砖铺设前是否需要用水浸泡，如果需要，需要浸泡多长时间？

A：没有必要用水浸泡。直接铺贴就可以了。

Q：我想了解一下现在贴瓷砖水泥用什么型号？

A：一般家装的室内部分最好用425以下的水泥，如果水泥标号太高的话，效果不太理想，特别是一些小厂生产的质量不是太过关的水泥，含硫量超标，把强度稍微差一点的转动釉面拉裂，砖的表面就会出现一些缺陷，所以用低标号的水泥稍微好一些。外墙砖粘贴时最好挑选标号高一些水泥，可以加上一些胶，增加抗脱落的成份.

Q：卫生间地砖应该是干铺还是湿铺？

A：应该是湿铺。

Q：哪种瓷砖抗温性比较好？哪种瓷砖耐磨性比较好？请专家介绍一下。

A：要是从瓷砖本身制作分类来讲，釉面的亮光瓷砖抗污性比较好，从耐磨角度来讲，玻化砖耐磨性比较好。

Q：瓷砖铺贴好之后，有什么验收标准？

A：验收方法主要几点：

1、 用水平纸测一下，另外看砖缝是不是对齐了，砖缝大小是不是一致。

2、 踩上去看看有没有局部的响声。造成这个原因可能是用水泥粘接的时候，水泥涂抹不均匀，造成有地方踩上去感觉发空。

3、 是看勾缝勾得均匀不均匀。铺贴时候要注意，勾缝时要及时把水泥擦干。

另外铺贴验收跟瓷砖的质量有关系，刚铺的时候水泥内在凝聚过程没有完全完成。最好等20来天以后水泥强度完全上来了才验收，到那个时候再看瓷砖是不是会裂开。

玻化砖的好坏简单的辨别方法：

可以通过“看、掂、听、量、试”几个简单的方法来加以选择！

一看：主要是看抛光砖玻化砖/抛光砖表面是否光泽亮丽、有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等缺陷。查看底胚商标标记，正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记，如果没有的或者特别模糊的，建议慎选！

二掂：就是试手感，同一规格产品，质量好，密度高的砖手感都比较沉，反之，质次的产品手感较轻。

三听：敲击瓷砖，若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声，则瓷化程度高，耐磨性强，抗折强度高，吸水率低，不易受污染，若声音混哑，则瓷化程度低（甚至存在裂纹），耐磨性差、抗折强度低，吸水率高，极易受污染。

四量：抛光砖边长偏差≤1mm为宜，对脚线偏差为500×500产品≤1.5mm，600×600产品≤2mm,800×800产品≤2.2mm,若超出这个标准，则对您的装饰效果会产生较大的影响。量对角线的尺寸最好的方法是用一条很细的线拉直沿对角线测量，看是否有偏差。

五试：一是试铺，在同一型号且同一色号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干在地上试铺，站在3米之外仔细观察，检查产品色差是否明显，砖与砖之间缝隙是否平直，倒角是否均匀；二是试脚感，看滑不滑，注意试砖是否防滑不加水，因为越加水会越涩脚

1.玻化砖光砖在铺好后未使用前，为了避免其他项目施工时损伤砖面，应用编织袋等不易脱色的物品进行保护，把砖面遮盖好。  ;

2.如需在铺好的砖面上使用打钉空压机，则应用木板等物体垫住空压机，严禁空压机的轮子直接接触砖面，以避免因空压机的振动造成 对砖面的影响。空压机排出的铁锈水不要流到砖面上，以防锈水渗入砖坯。

3.轻微划痕处理：用牙膏涂在划痕周围，用干净的干布反复擦拭，然后涂上少量地板蜡，干后用净布擦亮即可达到光亮如新的效果。

吸水率低于0.5%的陶瓷都称为玻化砖，抛光砖吸水率低于0.5%也属玻化砖（高于0.5%就只能是抛光砖不是玻化砖），然后将玻化砖进行镜面抛光即得玻化抛光砖，因为吸水率低的缘故其硬度也相对比较高，不容易有划痕。但因为现在的陶瓷工艺进步非常快，大部分瓷砖都能达到低吸水率，所以市场上玻化砖、玻化抛光砖，抛光砖实际是同类产品。吸水率越低，玻化程度越好，产品理化性能越好。

一、玻化砖、抛光砖的清洁：

玻化砖、抛光砖在使用过程中可能由于使用不当易造成表面渗污现象，常见渗污的几种处理方法如下。

1. 茶渍、果渍、咖啡酱醋、皮鞋印等污渍使用次氯酸钠稀释液（漂白剂），使用时浸泡20-30分钟后用布擦净；有些渗入砖内时间较长的污渍，浸泡时间需几个小时。

2. 墨水、防污蜡霉变形成的霉点使用次氯酸钠稀释液（漂白剂）。使用时只要将漂白剂涂在污渍处浸泡几分钟擦净。

3. 水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液，多擦几遍。

4. 油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂（丙酮、三乙烯），去漆去油污剂。

5. 胶锤印去污使用方法：先使用20%-40%的氢氧化钠（NaOH）溶液浸泡二十四小时后用布擦净，然后再用30%-50%的盐酸（Hcl）溶液浸泡三十分钟后用布擦净。

6.冰淇淋 碱性清洁剂

7.石灰垢 酸性清洁剂

备注：1.以上除污剂使用时需戴上胶手套；2.将污渍清除后再用清水将砖面擦洗干净；3.市场或超市里有最新型去污的清洁剂，可参考上面的去污范围及方法。

二、玻化砖、抛光砖的养护：

在未使用或清洁后的玻化砖、抛光砖表面涂刷一层SW防水防污剂，水份、污垢从此无法侵入，而且绝不改变玻化砖、抛光砖原有亮丽效果！同时，以后的清洁也简单了，水份、污垢只能停留在物体表面，随便轻轻擦，污垢去无踪。

每一公升SW防水防污剂可以解决15-20平方米的抛光砖表面养护。SW防水防污剂在家庭中还有更多的用途。

渗花砖

这种砖通过丝网印花机或喷枪等，将色盐如铁、铬、钻、钒与锰等施于表面，底坯多采用浅色、白色或超白色，以便突出渗花的色彩，具有良好的审美效果。市面上的新型渗花砖突破了原有的离子渗花原理，按照这个理论，渗花砖的发色主要是依靠渗花离子的着色，而目前已知，离子的发色种类是有限的而且色泽单调、暗淡；最近发展的新型渗花釉就是采用了渗花离子间或渗花离子与坯体原料间的化学反应，能产生异彩纷呈的特殊效应。这使得渗花砖的工艺更上一层楼。

马赛克

马赛克是一种特殊存在方式的砖，它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。它小巧玲珑、色彩斑谰被广泛使用于室内小面积地、墙面及室外大小幅墙面和地面。

1)分类。

(1)陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克，以小巧玲珑著称，但较为单调，档次较低。

(2)大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克，丰富多彩，但耐酸碱性差、防水性能不好，所以市场反映并不是很好。

(3)玻璃马赛克。玻璃的色彩斑谰给马赛克带来蓬勃生机。依据玻璃的品种不同，又他为多种小品种：

a.熔融玻璃马赛克。是以硅酸盐等为主要原料，在高温下熔化成型并呈乳浊或半乳浊状，内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。

b.烧结玻璃马赛克。是以玻璃粉为主原料，加入适量黏结剂等压制成一定规格尺寸的生坯，在一定温度下烧结而成玻璃马赛克。

c.金星玻璃马赛克。是内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒，具有明显遇光闪烁的玻璃马赛克。

d.常用规格。马赛克常用规格有20mm×20mm、25mm×25mm、30mm×30mm、厚度为4-4.3mm。

三、木材

原木,  实木,  (马家岩,梨树湾)

进口木材

榉木：  红榉,  白榉,  花榉,(杉纹,直纹3000元/㎡)规格, 长2.2～2.6米,宽0.1～0.3米,  厚,  5㎝居多.最长可做4m,可定做0.5×0.5m.  订做周期10～15天.  质地较坚硬.  适用范围较广,  一般用于室内家具. 加工较复杂, 需专业人士制作.耐磨不易变形.  多是直纹.

桃木,  红胡桃木, 黑胡桃木,樱桃木,(红，白,桃木).    价格差异主要在于规格,含水量,成色等.  及时处理加工的木材价格较高,产地不同，价格有差异.  规格同榉木, 质地较硬, 纹理较美观.一般用于室内家具.

桦木，  红桦,白桦,,西南桦,枫桦；现市场上有现货的只有西南桦。规格同榉木 质地相对较稀疏，多用于室内家具，多为直纹，深色偏红。

红雪松 属松木类，比一般松木强度高些，多为杉纹，其颜色相当于红木，可仿红木。规格同榉木，一般用于室内家具。

柚木    泰柚、缅甸柚、老挝柚、金丝柚    现重庆市场只有金丝柚。有香味，表面有油腻感，变形小，不易着漆；规格同榉木，有细密的直纹。可用于户外。。

黑鸡枝木      其硬度较大，可用于室内，也可用于室外。规格同上，可定做。

克龙木，  硬度较好，使用室内家具。  规格同上，可定做。

柏木  ，分清水木和混水木，  规格同上，可定做。  直纹，白色，硬度一般，适用于室内家具，装修。

橡木，  分红橡木和白橡木。  现市场只有白橡木。材质坚硬，白色，  直纹30×200×2200 。      可用于室内，室外。细小针眼直纹。

枫木，    大花纹  ，材质较硬。白色，另一种偏红，现市场上无货，可定做。 可用于室内，室外。

沙比利 ，  材质坚硬，细微直纹，主要产于巴拿马。

斑马纹木，  分普通斑马，巴西斑马 科技斑马（人造木） 材质硬度一般，颜色深浅分明。适用于室内家具。

梨木，分白梨木和花梨木。 现市场上只有花梨木材质硬度，颜色偏红。适用于室内，室外。

菠萝格，  直纹，有较密的细小孔隙。材质较硬，颜色偏棕。适用于室内，室外。 不易吸水。

雪杉木                        香红木

沉香木                        铁苏木（金象牙）

黑檀木                        巴福芸香（白象牙）

黄檀木                        甘巴豆（金不换）

红檀木                        红木

紫檀木                        樱花木

香檀木                        酸枝木

国产木材

椴木    长度在2-4米，宽100㎜～300㎜，厚20㎜～50㎜， 材质较软，主要用于雕刻。

水曲柳，长度2.5米，宽度50㎜—300㎜，厚度20㎜—100㎜，材质相对较硬。 可用于室内，室外。

芬兰木，由松木浸泡而成。长度有3.6米、4.2米；宽95㎜、厚度21㎜

户外木，由沙木浸泡而成。长2-4米。宽95㎜， 厚21㎜，

松木条，  3×4，  100×100,  4×6,

木线条5㎜卷的平线，方线。      150㎜花纹不等。规格不等，厚度2㎜～450㎜。加工艺具及工艺

工具设备，带锯，推台锯， 电刨， 压刨， 清光刨，压花条机， 车床，钻床， 高压床， 台式锣机，  手执锣机，哄干机，雕刻机（电脑，手动）

明清家具所用木材多产自热带，质地坚硬，色泽纹理优美，可分为硬木和非硬木两类。紫檀、花梨、鸡翅木、铁力木、红木、乌木等属硬木，楠木、榉木、樟木、黄杨木等为非硬木。从全国各地家具制造业和广大用户使用情况看，漆木家具占比重最大，但因为硬木坚固，容易保存，所以传世家具以硬木为多。这里简要介绍如下几种：

紫檀木

紫檀木是名贵木材，主要出产于印度及马来半岛、菲律宾等地，我国湖南、广东、云南有少量出产。紫檀材质致密坚硬，密度较大，入水则沉色调呈紫黑似犀角色，纹理纤细浮动，有不规则的牛毛纹，微有芳香。明清两代主要用于制作高级家具和精巧器物。紫檀家具深沉古雅，利用其自然特点，采用光素手法，不事雕饰，表现出庄重大方、沉静古朴的气质风度。紫檀有新老之分，新者色红，老者色紫，水浸老者不掉色，新者掉色，用于区分新老紫檀。

使用紫擅制作器物，由来己久，东汉未年就见记载。到了明代，紫檀木受到皇家的宠爱。明代官方派员定期赴南洋采办，皇家储存了很多紫檀木。直到清代早期，宫廷制作家具，使用的多是明代的库存。清代认为紫檀是名贵木材之首，但是清中期以后，库存告罄，货源中断，紫檀紧缺。所以，清代中期以后的家具，就采用红木替代了。

花梨木

花梨木产于广东、广西，但数量不多，《博物要览》说："花梨产交（交趾）广（广东、广西）溪峒，一名花榈树，叶如梨而无花实，木色红紫，而肌理细腻，可作器具、桌、椅、文房诸具。"《广州志》记载："花榈色紫红，微香，其纹有若鬼面，亦类狸斑，又名’花狸’。老者纹拳曲，嫩者纹直，其节花圆晕如钱，大小相错者佳。"

花梨也有新老之分，老花梨又称黄花梨，主要产于海南岛，木色从橙黄到紫赤都有，质地坚硬，纹理清晰美观，有悦人的香气。新花梨又称草花梨，色赤黄，木质疏松，棕眼粗，呈条纹，没有光泽，材质远远不如老花梨。由于黄花梨纹理华美，色彩明快，材料较大，是明及清前期高级家具的主要用材。明清两代制作的黄花梨家具，充分发挥其木质本身纹理的自然美，大多采用素光手法而不加雕饰，显得简练、优美。

鸡翅木

又称杞梓木、鸡翅木，也是贵重木材，出产在西蕃。我国广东、海南也产此木。此木质硬，苏州工匠有"木里含沙石"之说，破料时常常打锯，所以也叫它"砂石木"。

海南也产此木。此木质硬，苏州工匠有"木里含沙石"之说，破料时常常打锯，所以也叫它"砂石木"。

鸡翅木的纹理、色调比较特殊，受光照的影响而产生变化，有暗红色，也有更重些的紫褐色。这也许就是北京匠师所谓的新老之别。新的木质粗糙，紫黑相间，纹理不清；老的纹理细腻，有紫褐色深浅变化，而且有光泽，如同鸂鶒鸟的羽毛一般漂亮。鸡翅木材数量不多，所以，传世家具也较少。新鸡翅木木质粗糙，紫黑相间，纹理浑浊不清，且呆滞缺少变化。

瘿木

瘿，"树瘤也、树根。"（《格古要论》）瘿木非指某一树种，而是指树根部位结瘤、或树干结瘤部位的木材。此处木材纹理特殊，效果奇异，历来受人喜爱。瘿木，实指木质纹理的特征。

瘿木，也写作影木。产于辽东、山西、四川等地。不同树种的影木，呈不同花纹，如：

楠木瘿--木纹呈山水、人物、花木、鸟兽状。

桦木瘿--俗称桦树包，呈小而细的花纹，小巧多姿，奇丽可爱。

花梨瘿--木纹呈山水、人物、鸟兽状。

柏木瘿--呈粗而大的花纹。

榆木瘿--花纹又大又多。

枫木瘿--花纹盘曲，互为缠绕，奇特不凡。

瘿木一般用作台面心板，可想，一件桌案的精致边框，配以自然成趣的瘿木台心，将是何等别致，新颖。

瘿木大材少见，仅见《博物要览》卷十载："余昔于重庆余子安家得桌面，长一丈一尺，阔二尺七寸，厚一寸许，满面胡花，花中结小细葡萄纹及茎叶之状，名满架葡萄。"现在我们所见的传世家具中，瘿木只作镶板使用。

※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※

细木工板，9厘板，也称大芯板，都是常见的板材，这种板材中间以多层杂木条黏合成芯，两面再贴上薄板，由于这些板材都是由胶水粘结而成的，加之国内粘结剂的质量参差不齐，很多粘结剂的甲醛和苯的含量都是超标的，所以造成板材的这些物质的超标，家具在做好后容易有刺鼻的味道。

因多种杂木组合在一起，密度差别较大，易产生变形；含水率较高；甲醛含量较高；不能直接使用，必须做后期处理。

用法：常用加工方法是手工单层贴饰面或刷混油，背面涂清漆处理，如双面均贴饰面则造价高出一倍。

环保检测标准：每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于150毫克。

即使它有这样那样的缺陷，现在的家装工程中无论是门、门套、窗套、暖气罩还是储物柜、间隔柜等用得最普遍的还是大芯板。

密度板也是现在很常用的板材，由于它是由木粉挤压粘结而成的所以结构致密，表面平整，加工简单，不易受潮变形，甲醛含量低，很适合现场制作家具，但除了上面相同的毛病以外，还有一个致命的毛病，就是握钉力不强，由于它的结构是木粉，没有纹路，所以当钉子或是螺丝紧固时，特别是螺丝在同一个地方紧固两次以上的话，又会失去紧固力。将原木脱脂去皮，粉碎成木屑后再经高温、高压成型，密度很高，所以称之为密度板，其表面常贴以三聚氢氨或木皮等饰面。

按贴面的进口和国产及厚度的差别，每张价格从80元至200元不等

环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于30毫克。

刨花板，将各种枝芽粉碎成颗粒状后，再经黏合高压而成，因其剖面类似蜂窝状，所以称为刨花板。现在国际上大多数的板式家具都选用此种板材，优点是内部为交叉错落结构的颗粒状，因此握钉力好，横向承重力好，且造价比中密度板低，甲醛含量虽比中密度板高，但比大芯板要低得多；价格相对较便宜（按饰面的进口和国产以及厚度的差别，每张价格为60至160元不等）。

缺点因制法容易，质量差异很大，不易辨别，抗弯性和抗拉性较差，密度疏松易松动。

用法表面也常以三聚氢氨饰面双面压合，经封边处理后与中密度板的外观相同

石膏板：吊顶

三夹、五夹、九夹板都是夹板，又称细芯板，几夹就是几层板拼的，一层1mm。

细木工板，又称大芯板，看起来是三层，中间一层厚，分不同芯，有柳安和杂木的，柳安的好点。两边两层各约2mm厚，一般总厚18mm。

密度板是用木榍添加胶质压制而成。他们的用途是用于木制品，储藏室、鞋柜、门套、窗套、踢脚线等。

四、玻璃

种类： 钢化， 磨砂，夹胶，中空，乳化， 镀膜。烤漆，镜片，浮法。

钢化玻璃，  分平钢化，弯钢化，中空，夹胶，也叫强化玻璃。

将普通退火玻璃先切割为要求尺寸，经加热到玻璃的软化点。再进行快速冷却而条件到的玻璃。 钢化处理后在起表面形成均匀的压力，内部形成张应力。使玻璃的抗弯和抗冲击力的提高了。

其强度是普通的玻璃的4-5倍。当玻璃被外力破坏时，形成豆粒大颗粒。减少对人体的伤害，可耐温度的急速变化。

普通玻璃经过高温和淬冷，表层形成强大的压应力，使玻璃的机械强度数倍增加，即为钢化玻璃。

特点：安全性：破裂后呈小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害；高强度：一般是普通玻璃强度的4倍以上；热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，能经受的温差约110℃。

应用于建筑法规定的需要安全的地方和窗户等建筑其他地方。玻璃栏杆和自动扶梯的扶栏，车辆和船的窗户。玻璃桌，展示架。内装饰和家具。存在热冲击力的地方。

规格，  3-19㎜厚度，  最厚可定做25㎜厚。

长度，4㎜， 2×1.5  2.1×1.65  1.37×2.1。

5㎜  2×1.5  2.1×1.65  2.2×1.83  2.2×1.65  。

6㎜  3.3×2.44      3.048×2.134 。

10㎜  2.134×3.084  2.44×3.3  2.44×3.66 。

12㎜  2.134×3.024    2.44×3.3  2.44×3.66 。

15㎜    2.8×4.2  。

19㎜    3×5.2

钢化玻璃最大可做到2.44×6（5㎜以上），  最小0.3×0.2。

热弯， 最大可做到3.66×2.44（5㎜以上）， 最小0.3×0.2。

钢化玻璃和普通玻璃的区别：钢化玻璃有3C标志，对着太阳光看，玻璃表面有明暗相间的条纹（应力斑）。

风压系数0.8，  高度5m，风速46m/s,  风压 107㎏/㎡。  4㎜玻璃最大 只能安7.16㎡

10m      55m/s        152㎏/㎡    5㎜玻璃最大 只能安7.12㎡

15m      61m/s        186㎏/㎡    4㎜玻璃最大 只能安7.75㎡

加工工艺，  分热弯，打孔，切割，冰裂， 磨边（直边/斜边）。  最长加工可达9m。

※对普通玻璃进行钢化  10元/㎡。  热弯玻璃最大拱高500㎜。

※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※  ※

1)什么是钢化玻璃？

退火玻璃通过高温和淬冷，表层形成强大的压应力，使玻璃的机械强度数倍增加，即为钢化玻璃。钢化玻璃表面应力为：69～168Mpa。

2)什么是半钢化玻璃？

退火玻璃通过高温和淬冷，表层形成低于69MPa的压应力，使玻璃的机械强度数倍增加，即为半钢化玻璃。半钢化玻璃表面应力为：24～69Mpa。

3)什么是热增强玻璃？

热增强玻璃就是半钢化玻璃，它是半钢化玻璃的专业术语。

4)钢化玻璃具有哪些特点？

安全性：破裂后呈碎小钝角颗粒，对人体不会造成重大伤害。高强度：一般是普通玻璃强度的4倍及以上。挠度：比普通玻璃大3～4倍。热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性，能经受的温差约110°C。

5)半钢化玻璃具有哪些特点？

强度：半钢化玻璃的强度是退火玻璃的2倍以上。安全性：破裂时碎片呈放射状，每一碎片都延伸到边缘，不易脱落，较安全，但不属于安全玻璃。挠度：半钢化玻璃的扰度比钢化玻璃小比退火玻璃大。热稳定性：热稳定性也明显地比退火玻璃好，能经受的温差约75°C。

6)钢化产品采用哪种方式加工？

建筑业所用的平钢化玻璃是使用水平辊道钢化炉进行淬火热处理加工，属于物理钢化。玻璃还有化学钢化的加工方式，但建筑玻璃上不采用。

7)什么是钢化玻璃的自爆？

钢化玻璃在无外力的作用下发生的破裂叫做自爆，这是钢化玻璃固有的特性。

8)什么是钢化玻璃和半钢化玻璃的应力斑？

在某些特殊的自然光（或偏振光）条件下，观察钢化（或半钢化）玻璃的反射光，能够看见玻璃表面存在明暗相间的条纹，这种亮度不一致的条纹称为应力斑。

9)钢化玻璃和半钢化玻璃的应力斑能完全消除吗？

目前国际上最先进的技术也不能完全消除应力斑，但可以减轻。应力斑是一种现象，除了钢化工艺的影响外，玻璃组件搭配合理性、玻璃幕墙的朝向、天气等多种因素都会影响应力斑现象感觉程度。合理选择这些因素，可以基本消除应力斑现象。

10)钢化玻璃和半钢化玻璃的平整度如何？

半钢化玻璃的平整度略差于退火玻璃，钢化玻璃的平整度略差于半钢化玻璃。

11)钢化玻璃均质处理后可完全消除自爆吗？

目前均质处理不能完全消除钢化自爆，并且增加新的成本，因此建议对自爆有严格限制的玻璃采用均质处理。通过均质处理后进一步消除90%以上的自爆隐患玻璃，从而保证绝大部分不会自爆。

12)钢化玻璃的自爆率有无标准规定？

现代浮法玻璃生产技术不能完全消除硫化镍杂质的存在，所以钢化自爆不可避免，这是钢化玻璃的固有特性。目前世界上没有任何国家的标准对钢化玻璃自爆加以限制。

中空玻璃    由两片或多片玻璃组合经二打胶而成，中间充有干燥的空气或其他气体。在制作过程中，首先嵌入充有干燥剂的铝框架然后在空隙间打入第一层丁基胶，并将框架放入两片玻璃中间，再根据建筑要求打入聚硫胶或硅酮胶。

隔热,隔音,保温,中间冲入惰性气体效果更好。应用于写字楼，宾馆,图书馆,火车候车室,机场控制台录象棚和需保温需隔音的地方。

铅条, 河北, 丁基胶, 德国 .  聚硫胶,  中原牌 ,  干燥剂,  南京 .其保质期为10年.

普通中空,  1a=1㎜, 5+6a+5,      8+9a+6    5+9a+5    10+9a+6

双钢化中空  5+6a+5    5+9a+5      10+9a+8              8+9a+6

玻璃,规格同前,最大尺寸  2.5×1.80 ,中空最大  6-60㎜,  最小  200×400—2500×1800

铝管,,6a, 9a ,12a, 14a,16a,

夹胶玻璃,由两层或多层平直玻璃或热弯玻璃之间夹以PVB,经高压制成的高级安全玻璃,具有透明机械强度高,隔音,隔热,防暴,防紫外线,防弹等功能.适用于高楼幕墙,天棚,银行,珠宝店等处.  分干法和湿法夹叫胶.

干法.  5+0.38+5    4+0.38+5  6+0.38+5  8+0.76+8  10+0.76+10  12+1.04+12

湿法夹胶可随意常规厚度改变.

双钢化夹胶,  5+1.14+5    普通夹胶  6+1.14+6    可打孔.

浮法玻璃,  在成型过程在进入保护气体N2和H2在吸槽完成及熔化好的玻璃溢流到流槽并锡液上摊开在传动辊上漂移,在一定温度制度下依靠表面张力和重力完成摊平.展薄,冷却后玻璃由过度辊台拖起离开吸槽进入退火瑶,最后经过横切检验装箱.

普通玻璃有玻箱,气泡,  划伤,沙粒,  疙瘩,线道等缺陷.

表面平滑,无波纹,透视性好。规格同钢化玻璃相同.可做详细配合, 减少切片损失.

着色透明浮法玻璃.  常用色:古铜,蓝,绿,灰,深蓝, 海兰色.厚度3-12㎜.比钢化玻璃便宜

玻璃安装

一、材料要求

玻璃和玻璃砖的品种、规格和颜色应符合设计要求，其质量应符合有关产品标准的规定。

1.  主要机具

一般应备有：工作台、玻璃刀、尺板、钢卷尺(3m)、木折尺、克丝钳、扁铲、油灰刀、木柄小锤、方尺、

棉丝或擦布、毛笔、工具袋、长安全带等。

2.  作业条件

1)  玻璃应在门窗五金安装后，经检查合格，在涂刷最后一道油漆前进行安装。

玻璃隔断的玻璃安装，也应参照上述规定进行安装。

2)  门窗在正式安装玻璃前，要检查是否有扭曲及变形等情况，遇有不合格的，应整修后再安装玻璃。

3)  玻璃安装前应按照设计要求的尺寸或实测尺寸，预先集中裁制，裁制好的玻璃应按不同规格和安装顺

序码放在安全地方备用。

对集中加工后进场的半成品，应有针对性的选择几樘进行核实来料的尺寸留量长宽，各应缩小1个裁口宽

的1/4，一般每块玻璃的上下余量3mm，宽窄余量4mm，边缘不得有斜曲或缺口等情况。铝合金框、扇裁割

应符合国家标准玻璃与玻璃框之间配合尺寸的规定，满足设计及安装要求。

4. 操作工艺

1)  工艺流程

玻璃挑选、裁制→分规格码放→安装前擦净→镶嵌玻璃→压线条，打玻璃胶

2)  玻璃挑选及裁制：将需要安装的玻璃，按部位分规格、数量裁制，已裁好的玻璃按规格码放；分送的

数量应以当天安装的数量为准，不宜过多，以减少搬运和减少玻璃的损耗。

3)  嵌玻璃：玻璃推平、压实后，四边分别钉上钉子，钉完后用手轻敲玻璃，响声坚实，说明玻璃安装

平实；如果响声啪啦啪啦 ，要重新取下玻璃，基层处理合格后，再上玻璃。

4)  安装彩色玻璃和压花玻璃，应按照设计图案仔细裁割，接缝必须吻合，不允许出现错位松动和斜曲等

缺陷。

5)  安装压花玻璃或磨砂玻璃时，压花玻璃的花面应向外，磨砂玻璃的磨砂面应向室内。

6)  安装玻璃隔断时，隔断上框的顶面应有适量缝隙，以防止结构变形，将玻璃挤压损坏。

7)  玻璃安装后，应进行清理，将油灰、钉子、钢丝卡及木压条等随手清理干净，关好门窗。

8)  冬期施工应在已安装好玻璃的室内作业，温度应在正温度以上；存放玻璃的库房与作业面温度不能

相差过大，玻璃如从过冷或过热的环境中运入操作地点，应待玻璃温度与室内温度相近后再行安装；如条

件允许，要将预先裁割好的玻璃提前运入作业地点。

二、质量标准

1.  保证项目

1)  玻璃的品种、规格、色彩、朝向及安装方法等必须符合设计要求及有关标准规定。

2)  玻璃裁割尺寸正确，安装必须平整、牢固、无松动现象。

2.  基本项目

1)  油灰底饱满，油灰与玻璃、裁口粘结牢固，边缘与裁口齐平，四角成八字形，表面光滑，无裂缝、

麻面和皱皮。

2)  固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量应符合施工规范规定，规格应符合要求，并不得露出油灰表面。

3)  木压条镶钉应与裁口边沿紧贴齐平，割角整齐，连接紧密，不露钉帽。

4)  橡皮垫与裁口、玻璃及压条紧贴，整齐一致。

5)  玻璃砧排列位置正确，均匀整齐，嵌缝应饱满密实，接缝均匀平直。

6)  彩色玻璃、压花玻璃拼装的图案，颜色应符合设计要求，接缝吻合。

7)  玻璃安装后，表面应洁净，无油灰、浆灰、密封膏、涂料等斑污，有正反面的玻璃安装的朝向应正确。

三、成品保护

1.  凡已经安装完门窗玻璃的工程，必须派专人看管维护，每日应按时开关门窗，尤其在风天，更应注意，以减少玻璃的损坏。

2.  门窗玻璃安装后，应随手挂好风钩或插上插销，防止刮风损坏玻璃，并将多余的和破碎的玻璃及时送

库或清理干净。

3.  对于面积较大、造价昂贵的玻璃，宜在工程交验之前安装，如需要提前安装时，应采取妥善保护措施

，防止损伤玻璃造成损失。

4.  玻璃安装时，操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的成品保护。

一、  应注意的质量问题

1.  基层处理不符合要求：用手指敲弹玻璃时有响声，在基层施工时，认真操作并仔细检查。

2.  木压条、钢丝卡子、橡皮垫等附件安装应经过挑选，防止出现变形，影响玻璃美观，污染的斑痕要

及时擦净。

五、广告材料

喷绘：一般是指户外广告画面，它输出的画面很大，如高速公路旁的广告牌画面就是喷绘机输出的结果。输出的机型有NRU SALSA3200、彩神3200等，一般是3.2米的最大幅宽，在南京、武汉等地可做到5米幅宽。喷绘机使用的介质一般都是广告布（俗称灯箱布）。墨水使用油性墨水，为了保证画面的持久性，一般画面色彩比显示器上的颜色要深一点。它实际输出的图象分辨率一般只需要30-40DPI（设备分辨率）。

写真：一般是指户内使用的，它输出的画面面积一般比较小。如在展览会上的广告等。输出机型如：HP5000，一般是1.5米的最大幅宽，最大可达1.8米，但输出介质有限。写真机使用的介质一般是PP纸、灯片，墨水使用水性墨水。在输出图象完毕还要覆膜才算成品，输出分辨率可以达到300-1200DPI（根据机型不同会有差别），它的色彩比较饱和、清晰。

下面简单介绍一下喷会和写真中有关制作和输出图象的一些简单要求。

1、尺寸大小

喷会图象尺寸大小和实际要求的画面大小是一样的。一般会在输出画面时留“白色”的。

写真输出图象也不需要“出血”，按照实际大小做图即可。

2、    图象分辨率要求

喷会图象一般是很大的，如果大的画面还用印刷的分辨率，那就要累死电脑了。其实喷绘图象的分辨率也没有固定的标准一般来说：180㎡以上（分辨率11.25dpi）、

30-180㎡（分辨率22.5dpi）、1-30㎡（分辨率45dpi）

※因为现在的喷绘机多以11.25dpi、22.5dpi、45dpi、为输出分辨率，古合理使用图象分辨率可以加快做图的速度。

写真分辨率一般情况下72dpi就可以了，如果图象过于大（如在PHOTOSHOP新建图象显示实际尺寸时文件大小超过400M），可以适当降低分辨率，把文件控制在400M以内。

3、    图象模式要求

喷绘统一使用CMYK模式，禁止使用RGB模式。现在的喷绘机都是四色喷绘的，在做图的时候要按照印刷的要求走，一般喷绘公司回调整画面颜色的。

写真则可以使用CMYK模式，也可以使用RGB模式。注意在RGB中大红的值用CMYK定义，即M=100，Y=100。

4、    图象黑色部分要求

喷绘和写真图象要求中都严禁有单一黑色值，必须填加C、M、Y、K色，组成混合黑。假如是大黑，可以做成C=50，M=50，K=100。特别是在PHOTOSHOP中用它做效果时，注意把黑色部分改成四色黑，否则画面上会出现黑色部分有横道。

5、图像储存要求

喷绘和写真的图像最好储存为TIF格式，注意不可用压缩的格式。

喷绘后期制作中的注意事项

后期制作是喷绘业中不可缺少的工序，对整个工作的成败、质量的保证都起着很重要的作用。一个快捷、精致的后期制作，不仅或使作品锦上添花，还可以为公司创造更大的经济效益和企业信誉。后期制作概念广泛，基本上所有设计制作工作之后的都属于后期制作。例如有：输出、剪裁、覆膜、裱板、拼接等等。下面，对后期工作做一点说明。

输出：图像设计制作完毕后的首项工作便是输出。在这个过程中，被输出的图像一定要合并所有层(layer)，一般需存成.tif或.jpg格式，如果图像是用苹果电脑制作的话，文件须有扩展名。对于图像文件点数设置，基本保持在100dpi上下即可达到输出精度，如果所要输出的图像的图面很大，点数可适当降低。这个过程有几点需注意的问题：喷绘图像的图面往往很大，一些在印刷品上不易察觉的瑕疵放大输出后会变得很明显而夸张，而这点又无法通过小样去发现，因此喷绘图像在制作完毕一定要放大到100％仔细检查一遍。对于文字很多的画面，更要仔细校对。又因为喷绘输出中没有现成的色标，在色偏的把握上要凭经验，这才是打小样的目的所在。

剪裁：画面输出完毕，机器将自动裁纸。对于画面大小与纸张相差较大需裁剪的，要剪裁整齐。在我们裁膜时，也应用剪刀沿着标线走齐，因为这会方便在覆膜中的上膜工作，  更能保证质量与成功率。

覆膜："覆膜"工作是个"三人行"的项目，它对人员的合作性要求很高，一个成功的覆膜工作是"进纸""拉膜"和"摇滚"三者高度协调的成果。具体操作如下； 在保证画图宽度合适的情况下，膜的长度要适当加长一点(一般为20cm)。首先是调节滚子的旋钮，  到手感到完全没有阻力为止、旋钮微紧。将膜平展送入，保证在膜走动的过程中不产生侧偏，  不受挤压。然后，将膜拉起，在膜即将到头时，将滚子稳住，用力拉一下膜，保证端部平齐。此时，拉膜者下垂护膜同时"进纸"者可将画面进入(画面的一端应平齐)，保证画面平展，两侧与膜平行。当准备就序，可让摇滚者缓缓摇动，看到没有问题之后即可匀速前进到头。这一过程中，进纸者要仔细检查画面上是否有头发之类的东西，尽量清去。覆膜完后，  即进入"剪裁"工作。

裱板：  当客户要求加板时，我们便进入下一道裱板工序，和表裱常用的有两种技术，即背胶纸型和喷3H胺型。二者相比，背胶型会更持久一些。背胶型：将画面剪裁到所需尺寸，平整地放在展板上，将四边对齐，中间用重物或由人压住。将一端背胶揭开约10公分的一条，粘贴到展板上，  然后拿到覆膜机上，调节压力至刚好通过展板为止。将已贴上画面端进入，拉起画面，由一人抽出背胶纸，一人推展板到头为止。

喷胶型：对于四边已有卡条的标准展板(规格如：120Cm×90Cm、90Cm×60Cm)，我们更方便应用喷胶的方法。将展板平放，画面平整地放在展板上。为了使画面的四边更好地与展板边缘吻合，我们先将画面沿其中相临两边裁齐，而后以此两边为基准，对齐展板的边缘，把画面与展板的相对位置固定(画面上压一重物或由其他人压住)，掀起已对齐的两边中的一边，在其后的展板上喷胶。半分钟后，将画面两边拽紧，匀速下落。在这时由一人用刮板从画面的中央向两边压住画面到画面完全与展板贴合；同样做法掀起画面的另一端，喷胶后压紧，最后用裁纸刀沿展板的卡条，将画面多余的部分裁掉，即把整幅华裱完。

拼接：当客户要求的画面大过喷绘机的最大喷绘幅面时，我们会将画面分开输出，然后再拼接在一起，在做这种拼接的工作时，画面的设计制作和输出是其前提，因此每一步都不应该有误。首先画面的拼接位置要弄清楚，到底是谁在上面，谁在底下，哪张会更大一些，哪张会更小一些。在输出过程中，因为要输出的画面是同一张图，因此务必保持其色彩一致和大小相应(比如说宽一定)，  要记录输出时的设置参数，确保无误。在进行拼接的过程中，首先将两幅画要相接的一端裁齐。然后在一个足够大的平面上将画面展平，按正确的相对位置，把画面放好，用胶条固定，掀起上层画面相接部位的前端，喷胶(要遮住画面不被喷胶)之后用刮板由中间向两边将画面压实贴紧。翻起上层画面的另一端，在下层画面的相接部分喷胶，压实，即将画面拼接好了。拼接好的画面一定不可垂直接缝卷起，这样很易在相接处产生皱褶，这点应注意!

（A）9800系列即时贴：

规 格：0.45M*15M（室内型） 0.6M*15M（室内型）

0.9M*50M（室外型） 1.2M*50M（室外型） 1.4M*50M（室外型）

颜 色：125种颜色,品种有透光、半透光、较不透光、 霓红字壳专用贴。

特 点：颜色系列多，规格齐全，附着力强，价格适中，耐侯性室内型达 1-3年，室

外型达3-5年。

适用范围：不受气候影响，以表面光滑材质为附着对象适用于灯布，压克力板，玻璃，

霓虹字壳底板、展览会布置......等，是目前大型企业指定的品种。

（B）9700系列即时贴：

规 格：0.45M*15M（室内型） 0.6M*15M（室内型）

0.9M*50M（室外型） 1.2M*50M（室外型）

颜 色：72色（实物另制样本）

品 种：透光与半透光两种

特 点：为大众化产品，色彩艳丽，附着力强，价格便宜，耐侯型 室内型可达1年，

室外达3年。

适用范围：较适用亚热带气候，适合贴表面光滑材质如压克力板， 灯布，玻璃.....等。

（C）灯布（水印标识）

规 格：厚度：0.6mm

宽 度：1.22M，1.36M，1.52M，1.68M， 1.83M，2.1M， 2.5M

长 度：50M

颜 色：雪白色

特 点：原厂生产工艺采用乳胶图层，不受气候变化影响，永远保持一定的柔软性，

表面光滑山本水印，洁白透光性好，耐撕裂，不分层 不变黄，价格适中，

可喷绘，效果艳丽活泼，2.5M-5.1M宽幅采用 高科技双层对接，表面无凹凸

现象，高空视觉几乎没有并粉拼缝，安全性高。

适用范围：大型广告画面，商店招牌，可喷绘，可贴即使贴。

※一般来说影响喷绘、写真精度的因素有以下几个方面。

1.图文件本身的设计精度。

2.喷头质量。

3.介质的吸墨性。

4．墨水好坏

8．机器的设置状态

一般情况下，喷绘速度可达  3ps 30㎡/h ,  4ps  20㎡/h

写真速度可达5-6㎡/h

※灯箱布是一种由两层PVC和一层高强度的网格布组成的灯箱招牌而料.分内打光和外打光两种.其主要产生方法有刀刮涂层法,压延法,贴合法(熔融法)

灯箱布的质量鉴别：厚度、抗拉强度、延展性、耐侯性、透光性、阻燃性、可剥离度、平整度等。如用于喷绘还要看吸墨性和色彩还原性等。

规格  1.02、1.22、1.36、1.52、1.68、1.83、2.1、2.5、2.8、3.2……

幅宽2米以下的  布厚25丝，  2.0-2.5  28丝 ，  2.6-3.2  31丝

网眼喷绘      车身贴      单透

写真,  分背胶,像纸,灯片,海报纸、透明写真,油画布,珠光胶片等.

背胶    一般110g的纸+哑膜(光膜)  16元/㎡, 幅宽  914  107  127  152

像纸      海报纸    适用用于展板,海报招贴场景布置等.

※灯片  分背喷,正喷.

我们常用的是背喷等片,它是在PET片基上经过多层涂布制成. 材质硬挺,有弹性,在背光使用上，透光均匀. 有很好的遮盖力.不会透出灯管的轮廓,打印画面精致,细腻. 规格0.914

1.07  1.27  1.52  ×30m

用于灯箱,橱窗等背光展示的场合.

注意禁止用于直接能触摸涂层.避免水滴直接洒在涂层上.

透明写真  分不带背胶和带背胶两种。其中背胶透明片按采用的饿基材不同可分为：背胶PET片和背胶PVC片。

背胶PET片是以PET为基材。产品硬挺，有弹性，打印面平滑，经背胶加工，画面可以张贴展示适合要求较高的场合。

背胶PVC透明片是以透明图层制成，材质柔软，适合各种场合的张贴展示。

规格：0.914    1.27

适用于本领门、橱窗等透明招贴物上。

油画布，规格， 1.27  。 窗帘布

丝光绸缎布，材质柔软，光泽度好。规格 0.914， 1.27  1.52  50元/㎡

珠光胶片  与相纸相比不卷边。

3D双面胶，  98㎝，

及时贴。    1.07米宽

透光贴，  色彩丰富，耐久，户外长期使用。透光均匀，日夜色彩一致。亚光表面不易收缩。

1.22宽，  27.42米长/卷    用于内打灯箱。

玻音软片。    1.22宽。

反光膜是由粘结在一种柔韧，有光泽，表面具有闪光亮点并且性能稳的聚合膜上的微晶格构成。它不进行密封，直接结合到其他物体上后，对提高物体夜间或视线不良的环境中的被可视性具有很明显的效果。

户外写真介质

品      名    型 号    表材厚度

mm g/m2    规格

W/L("/m)    备      注

防水正喷灯片*    FB-110M    0.11mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    适用于普通小型或户内灯箱

耐高温、高挺度、

适用于户外

FB-210M    0.21mm

防水背胶PVC

车身贴(膜底)*    BC-110ML    0.10MM    24",36",42",50,"60"/30,30.5    写真机适用,

高精度车身广告

防水背胶PVC

车身贴(纸底)*    BC-100MP    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    纸基背底,高挺度,不卷曲

BC-120MP    0.12mm

防水可剥离胶

车身贴(膜底)    BC-100MK    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    可剥离型胶,剥离后无残胶

防水可剥离胶

车身贴(纸底)    BC-100MKP

防水背胶PP*    BS-100ML    0.09mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高精度,抗UV,耐老化,

高防水性

BS-120ML    0.11mm

防水可剥离胶PP    BS-120MK    0.11mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    可剥离型胶,剥离后无残胶

防水银灰胶PP    BS-120MBL    0.11mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    银光遮光胶

防水PP胶片*    BS-150M    0.14mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    150m适用于婚纱背景和

广告挂图展示

BS-180M    0.17mm

防水灯箱布(正打)    EC-450MF    0.45mm    24",36",42",50,"60"/18,18.3    前打灯布，加强布基

防水灯箱布(背打)    EC-450MB    0.45mm    24",36",42",50,"60"/18,18.3    后打灯布，加强布基

防水白画布*    EB-150M    15DX150D    24",36",42",50,"60"/18,18.3    高附着力涂层，

户外广告旗帜

防水无纺布    EB-140M    0.14mm    24",36",42",50,"60"/18,18.3    丝光效果，表面涂层细腻

防水银雕布*    EB-160M    160DX160D    24",36",42",50,"60"/18,18.3    珍珠画面效果,低成本

防水油画布    EB-300M    0.30mm    24",36",42",50,"60"/18,18.3    纯棉基布,质感真实

防水仿油画布*    EB-600M    600DX660D    24",36",42",50,"60"/18,18.3    仿油画效果,帆布基,高强度

防水彩喷纸*    PH-110M    100gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高精度打印,低成本,

三菱纸基

PH-120M    120gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5

防水背胶彩喷纸*    PH-100ML    100gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高精度打印,EPSON,

CANON适用

PH-120ML    120gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5

普通亚光防水相纸*    PH-180M    180gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高防水性，高精度打印

防水复合胶片*    PB-220M    0.20mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高挺度,不卷曲,高厚度基材,适用于易拉宝,X展架

户内写真介质

品      名    型 号    表材厚度

mm g/m2    规格

W/L("/m)    备      注

透明片*    TF-100T    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    可作幻灯片和印刷制版

背胶透明片    TF-100TL    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高透明度PET背

背喷灯片*    TF-100S    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    胶粉结合，高色彩还原

正喷灯片*    FB-100S    0.11mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    软质基材，易裱覆

FB-210S    0.21mm        高挺度基材，耐高温

正喷背胶灯片*    FB-110GL    0.11mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    背胶正喷，方便使用

高光PP相纸*    BS-150G    0.14mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高光泽度，快干

BS-180G    0.17mm

亚光PP相纸*    BS-150S    0.14mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高吸墨性，快干涂层

高色彩还源

BS-180S    0.17mm

高光背胶PP胶片*    BS-80GL    0.075mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高光泽度涂层，无溶剂

环保背胶，不易起泡

BS-100GL    0.095mm

BS-120GL    0.11mm

亚光背胶PP胶片 *    BS-80SL    0.075mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高吸墨性涂层，无溶剂

环保背胶，不易起泡

BS-100SL    0.095mm

BS-120SL    0.11mm

透明PVC背胶(膜底)    BC-100TL    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高透明度，橱窗适用介质

透明PVC背胶(纸底)    BC-100TP    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5

高光白色PVC背胶(膜底)    BC-100GL    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    拉伸性好，耐候性高，方便施工使用，适用于户内展板和墙体广告

高光白色PVC背胶(纸底)    BC-100GP

亚光白色PVC背胶(膜底)    BC-100SL    0.10mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5

亚光白色PVC背胶(纸底)    BC-100SP

高光前打灯布    EC-450GF    0.45mm    24",36",42",50,"60"/18,18.3    可生产亚光不防水灯布

高光背打灯布    EC-450GB

高光白画布    EB-150G    150DX150D    24",54,"60"/18,18.3    水晶表面效果

银雕丝光布    EB-160G    160DX160D    24",54,"60"/18,18.3    丝绸亮白效果

高光油画布    EB-300G    0.33mm    24",54,"60"/18,18.3    纯棉基布，质感真实

高光相纸*    PH-150G    150gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    正品纸基，统一印字底纹，高白度，高光泽度，保证纸质的一致性

PH-180G    180gsm

PH-220G    220gsm

亚光相纸*    PH-150S    150gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高打印精度，高吸墨性，高色彩还原

PH-180S    180gsm

PH-220S    220gsm

颜料墨适用高光相纸*    PH-220GY    220gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    EPSON,HP等颜料墨均适合使用

背胶高光相纸*    PH-150GL    150gsm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    高白度,高亮度

高光复合胶片*    PB-220G    0.20mm    24",36",42",50,"60"/30,30.5    加厚基材,不卷曲,适用于易拉宝和X展架

亚光复合胶片*    PB-220S

压克力  其化学主要成分为聚甲基丙希酸甲脂。有透明、乳白、瓷白、彩色等。是一种特殊的有机玻璃，具有优异的柔韧性和良好的透光性（瓷白除外），早期用于飞机、坦克。现代的压克力表面覆盖了高强度紫外线的吸收剂并有很多种颜色，夜间色彩艳丽并具有穿透力。抗日晒雨淋，使用寿命长。所以是目前最流行的户外标识制造材料之一。

应用：1、航天工业  飞机挡风玻璃。高耐冲击，高隔音，高耐温差。

2、高速公路  隔音板。一般根据特殊要求加工成条纹状。

3、民用行业  家具、桌面、椅子、化妆品等

4、广告行业

比重：1.19-1.2 当受热或加热至100。C以上即软化。

因其表面硬度相当于铝，故取放时应注意表面 。若遇有损伤，以黄铝用的研磨剂磨光也易恢复原有表面。在其表面用干布摩擦时会产生有电的现象，所以在遇表面带有尘埃时，用软布蘸1%的肥皂水清洗即可。热膨胀系数较大，在安装或固定时对温度变化应考虑预留伸缩余地。

亚克力其化学成分为聚甲基丙烯酸甲脂，一种常用的通明塑料，透光性非常好。

亚克力除了无与伦比的高光亮度外，还有下列优点：韧性好，不易破损；修复性强；质地柔和，冬季没有冰凉刺骨之感；色彩鲜艳，可满足不同品位的个性追求。其辐射线与人体自身骨骼的辐射程度相差无几。

塑料有单成分、多成分之分。单成分塑料仅含有塑料中必不可少的合成树脂。如有机玻璃就是一种单成分的聚甲基丙烯酸甲酯的塑料制成的，而大多数的塑料除有合成树脂外，还有填充料、硬化剂、着色剂以及其他添加剂，这就是多成分塑料。

1、合成树脂

在塑料中几乎都采用合成树脂。树脂是塑料中最主要的成分，起着胶粘剂的作用，能将塑料的其他成分胶结成一个整体。虽然加入各类添加剂可以改变塑料的性质，但树脂是决定塑料类型、性能及使用的根本因素。

在塑料装饰材料中常用的树脂种类有：

聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）、酚醛（PF）、脲醛（UF）、环氧（EP）、聚酯（PR）、聚氨酯（PU）、聚甲基丙烯酸甲酯（PUMA）、有机硅（SI）等。

按照受热时所发生的变化不同，合成树脂又可分为热塑性树脂和热固性树脂两种。

（1）热塑性树脂：是具有受热软化、冷却硬化的性能，而且不起化学反应，无论加热和冷却重复进行多少次，均能保持这种性能。凡具有热塑性树脂其分子结构都属线型。它包括含全部聚合树脂和部分缩合树脂。热塑性树脂有：聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚、聚砜、橡胶等。热塑性树脂的优点是加工成型简便，具有较高的机械能。缺点是耐热性和刚性较差。

（2）热固性树脂：树脂加热后产生化学变化，逐渐硬化成型，再受热也不软化，也不能溶解。热固性树脂其分子结构为体型，它包括大部分的缩合树脂，热固性树脂的优点是耐热性高，受压不易变形。其缺点是机械性能较差。热固性树脂有酚醛、环氧、氨基、不饱和聚酯以及硅醚树脂等。

2、填充料

填充料可以改善和增强塑料的性能。例如：加入纤维可以提高塑料的机械强度；加入石棉可以增强塑料的耐热性能；加入云母可以增强塑料的电绝缘性能；加入石墨、二硫化钼可以改善塑料的耐磨擦、耐磨损性能。加填充料还可以降低塑料成本。

3、增塑剂

塑料中掺加增塑剂可以改善塑料的可塑性和柔软性，减少脆性。常用的增塑剂有：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、磷酸三甲酚酯、樟脑、二苯甲酮等。

4、硬化剂

硬化剂也称固化剂或熟化剂。它的主要作用是使聚合物的线型分子结构交联成体型分子结构，从而使树脂具有热固性。酚醛树脂中常用硬化剂为乌洛托品（六亚甲基四胺）。环氧树脂常用的硬化剂有胺类、酸酐类。

5、着色剂

在塑料中加入着色剂，可使塑料具有鲜艳的色彩和光泽。着色剂常采用各种颜料和染料，有时也采用能产生荧光或磷光的颜料。

6、稳定剂

许多塑料在成型加工和制品使用中，由于受热、光或氧的作用，过早地发生降解、氧化断链、交联等现象，而使材料性能变坏。为了稳定塑料制品质量，延长使用寿命，通常在其组分中加入稳定剂。常用的稳定剂有硬酯酸盐、铅白、环氧化物等。

7、其他添加剂

塑料加工时，为了脱模和使制品光洁，常需润滑剂，常用的润滑剂有脂肪酸及其盐类。为了使塑料制品如塑料地坂、塑料地毡抗静电，则加入抗静电剂，以提高表面导电度，使带电塑料迅速放电。

为了使塑料制品具有更好的性能，以适应各种使用要求，还有：抗氧剂、紫外线吸收剂、阻燃剂、发泡剂、发光剂、香脂等。

压克力板的粘接

压克力板的粘接是压克力制品加工中一个十分关键的工艺环节，如何展现压克力清澈透明的特性，体现压克力工艺品的价值感，最大限度的提高压克力工艺品的档次与品味，粘接技术起到了举足轻重的作用。

压克力板的粘接主要受两方面的影响，一是粘接剂本身的适用性；二是粘接的技巧。

目前国内外市场上有很多粘接剂，主要有二种类型，一种是双组份的，如万能胶、环氧树脂类；还有一种是单组份的，如CCl3（氯仿）。一般来说，双组份的粘接剂是通过固化反应来实现粘接，单组份的粘接剂是一溶剂的最终挥发而实现粘接。

双组份粘接剂的特点是粘接效果较好，粘接后无气泡、不发白、强度大。缺点是操作复杂、难度大、固化时间长、速度慢、很难适应大批量生产的要求。而一般的单组份粘接剂的特点是速度快，可满足批量产品生产的工艺要求，缺点是粘接后的制品易产生气泡、易发白、耐候性差，从而直接影响了压克力制品的外在美观与产品质量，因此，在压克力制品的加工中，如何选择合适的粘接剂，提高压克力制品的品位与档次，是粘接工艺中必须首先解决的一个大问题。

另外，粘接的技巧也十分重要，下面就我们常见的几种粘接工艺，简单分析它们的实际操作经验。

1、 对接

将两块需对接的压克力板水平放在操作平台上，合拢，并在底部粘一胶带，留下一条不大于0.3mm宽的缝隙以备涂注粘接剂。

用注射器将粘接剂从一边均匀缓慢从缝隙里注入，直至全部注满，待完全固化后揭去胶带即可。

2、 立面粘接

立面粘接是应用最为广泛的一种粘接技术，在制作各种压克力制品中得到普遍的使用。

首先应将需粘接的表面擦拭干净。

最好使用靠模实现粘接，使粘接物不晃动，有利于提高粘接的质量。

厚度为3mm的压克力板粘接，可垫入细金属丝，利用毛细作用完成粘接，在粘接剂固化之前抽出金属丝，或可采用粘胶带，再涂粘接剂的方法粘接。

3、斜面粘接

粘接斜面必须使用90o角等靠模，才能防止被粘面的移位。

涂注粘接剂应均匀、缓慢。

待完全固化后才能取下靠模。

4、 面粘接

平面粘接是一种比较特殊的粘接方法。

首先将被粘面擦拭干净，并水平放置，在上面注上适量的粘接剂。

将另一块压克力板的一边斜放接触被涂粘接剂的压克力板上，然后均匀缓慢放下，从一边将气泡赶出去而完成粘接。

压克力粘接剂能侵蚀压克力板的表面，并留下难以消除的痕迹，因此可以用贴不干胶带的方法来保护不需粘接的部位。

油脂、灰尘或气孔会防碍粘接剂的均匀涂布而留下气泡。

过分少量的使用粘接剂会使粘接收缩时带入空气。

直接的吹风会使粘接面的边沿因粘接剂的挥发而发白。

室内湿度、温度等等都对压克力板的粘接有直接的影响。

PVC发炮板（雪弗板） 规格1.22×2.44  。厚度1-20㎜。主要原料是聚氯乙烯，特点是表面平整，重量轻，难燃，防潮，隔音，隔热，防腐蚀，不变形，易截切，耐侯性好，刚性和强度高。耐酸碱 ，方便清洗等。易于加工。  黑色，白，红，黄等。

PVC板

1：PVC板材是由PVC加入稳定剂等辅料，经过挤出或层压而成的塑料产品。根据工艺 不同分为层压板和挤出板两种，挤出板又分为硬板和软板。

[1]挤出板是由PVC加入辅料后经混合挤出成型的硬板

规格尺寸；厚度2-30mm, 宽X长为1300或1000X2000mm,特殊加工宽度为1700mm板材. 建筑模板和防火板模板宽X长为1220X2440mm或1300X2500mm等.

[2]层压板是经压延成薄片，再经叠合加热加压而成硬板。

规格尺寸:厚度3-50mm,宽X长1000X2000mm,特殊加工厚度50-120mm的板材.

硬板外观:表面光滑,平整,无裂纹,无气泡..颜色一般为灰色,白色,可生产蓝,黑,微机色等用途；PVC硬板经二次加工制成各种耐酸，耐碱腐蚀性化工设备。广泛用于化工，电镀，冶炼，水处理，当今建筑和装饰材料行业用PVC板作模板，求量很大。但不宜作食品容器。

[3]PVC软板PVC加入增塑剂等辅料经挤出成型的软质板材.

规格尺寸:厚度1-10mm,宽度为1000-1300mm,每捆50公斤,特宽加工1300-2000mm软板.

软板外观:表面光洁平整,质地柔软坚韧.颜色为白,绿,综,蓝,红,灰,黑等色.

用途；用于耐酸碱，防腐蚀的设备衬里，也可作为一般电气绝缘及密封衬垫等材料。使用温度在-20~40℃

2.PVC透明板[硬质,软质]

[1]  PVC彩色装饰板,透明板表面光滑平整,具有难燃,绝缘,防潮,隔热,防腐蚀,抗冲击,不变形,抗光照,防退色,耐侯性好等优点.广泛用于防震,防腐蚀容器,设备电器护罩,灯箱,建筑,五金装潢及室内外装饰装潢.

规格尺寸[长X宽]；任意长X1770mm. 厚度为0.8--6.0mm  任意长X1220mm.    厚度为6.0--20mm

[2]  PVC透明装饰软板,表面光滑,无裂缝,无气泡,色泽均匀,具有耐寒,乃热,抗老化,抗拉,透光性好,使用寿命长等特点,既可作为民用装潢,也可作为工业用板,主要用于商店,商场,工厂过道门帘装潢,桌面台板等.

规格尺寸:宽度1700mm.    厚度0.8---10mm.  长度20m.

3PP板和PP改性板

[1]PP板由聚丙烯经挤出或层压成型的板材,具有良好的化学稳定性和耐热  性,及电缘性.可在120--150℃条件下使用.耐酸碱腐蚀,无毒物理机械性能良好.主要用于食品包装,化工容器及水处理装置等.

规格尺寸:厚度0.6---35mm,特殊加工厚度35--180mm板材.一般宽度为1000mm,1300mm,1500mm.长度为2000mm.

[2]PP改性板是以聚丙烯为主体,加入无机填料及其他添加剂的复合料经挤出或层压制得.耐酸碱腐蚀,无毒,使用温度高[在100℃左右],物理机械性能良好.用于一般耐腐蚀材料.颜色一般为兰色或白色,规格同PP板.

4.PE板[高压。低压]

PE板是用聚乙烯树脂经挤出成型的板材。具有较高的化学稳定性，较好的电绝缘性，是无毒。无嗅的塑料，可在-40℃--+60℃范围内使用。可做绝缘，耐腐蚀，密封材料等。可用在医疗卫生行业，食品行业。

规格尺寸：高压板厚度2--40mm  长X宽1000X2000mm

低压板    厚度2--20mm  长X宽1300X2000mm

5.ABS板是用ABS颗粒经挤出成型的板材,具有优良的韧性,刚性,化学稳定性,可以做电器的外壳,模型和广告材料.

规格尺寸:    厚度0.5--20mm,  宽度有1000mm,1200mm,1700mm.长度任定

产品规格:1X2米  1.3X2米  1.22×2。44米

1：PVC板材是由PVC加入稳定剂等辅料，经过挤出或层压而成的塑料产品。根据工艺不同分为层压板和挤出板二种，挤出板又分为硬板和软板。

[1]挤出板是由PVC加入辅料后经混合挤出成型的硬板

规格尺寸；厚度2-30mm, 宽X长为1300或1000X2000mm,特殊加工宽度为1700mm板材. 建筑模板和防火板模板宽X长为1220X2440mm或1300X2500mm等.

[2]层压板是经压延成薄片，再经叠合加热加压而成硬板。

规格尺寸:厚度3-50mm,宽X长1000X2000mm,特殊加工厚度50-120mm的板材.

硬板外观:表面光滑,平整,无裂纹,无气泡..颜色一般为灰色,白色,可生产蓝,黑,微机色等

用途；PVC硬板经二次加工制成各种耐酸，耐碱腐蚀性化工设备。广泛用于化工，电镀，冶炼，水处理，当今建筑和装饰材料行业用PVC板作模板需  求量很大。但不宜作食品容器。

[3]PVC软板PVC加入增塑剂等辅料经挤出成型的软质板材.

规格尺寸:厚度1-10mm,宽度为1000-1300mm,每捆50公斤,特宽加工1300-2000mm软板.

软板外观:表面光洁平整,质地柔软坚韧.颜色为白,绿,综,蓝,红,灰,黑等色.

用途；用于耐酸碱，防腐蚀的设备衬里，也可作为一般电气绝缘及密封衬垫等材料。使用温度20~40℃

2.PVC自由发泡板是以PVC为主要原料,添加稳定剂和发泡剂等辅料,经过混合挤出自由发泡成型的塑料板材.表面可印刷施彩,或制称各种颜色,具有质轻难燃,耐腐防潮,保温减震,寿命长,强度高等特点.可热成型,其外观手感给人予高雅,舒适之感,且能钉,钻,刨,凿, 铆,粘等.具有木材的各项加工性能,易于加工制作.其价格适宜,应用面广,且节能省时,广 泛应用于装修装潢,商贸广告,建筑,汽车,船舶,家具,交通运输等各行各业,是以塑代木,以 塑代金属的好材料.

规格尺寸:厚度为3-30mm,长X宽 1220X2440mm[长度可变]

外观颜色:白,蓝,红,黄,绿,灰.黑等色.

3PVC透明板[硬质,软质]

[1]  PVC彩色装饰板,透明板表面光滑平整,具有难燃,绝缘,防潮,隔热,防腐蚀,抗冲击,不  变形,抗光照,防退色,耐侯性好等优点.广泛用于防震,防腐蚀容器,设备电器护罩,灯箱,建筑,五金装潢及室内外装饰装潢.

规格尺寸[长X宽]；任意长X1770mm.    厚度为0.8--6.0mm

任意长X1220mm.    厚度为6.0--20mm

[2]  PVC透明装饰软板,表面光滑,无裂缝,无气泡,色泽均匀,具有耐寒,乃热,抗老化,抗拉,透光性好,使用寿命长等特点,既可作为民用装潢,也可作为工业用板,主要用于商店, 商场,工厂过道门帘装潢,桌面台板等.

规格尺寸:宽度1700mm.    厚度0.8---10mm.  长度20m.

PVC自由发泡板2---20毫米。规格1220X2440毫米

有机玻璃2--30毫米，规格有1240X2440、1250X1850、1000X1500毫米等。

产品规格: 2--20mm

1X1.5 1.25X1.85 1.5X1.5 1.5X2.1 1.6X2.2 1.2X2.4 米厚度2--30毫米，颜色有红、蓝、绿、瓷白、乳白、电信蓝、黑、瓷黑、黄等色。 产品优点 各类有机玻璃、有机玻璃制品、板材，产品广泛使用于纺织机械、家居装饰、灯饰制品、工艺制品等，具有强度高，耐冲击，美观大方等优点。

高压板

厚度2--40毫米 1X2米低压板 厚度2-30毫米 1-1.3X2米 产品优点： 具有较高的化学稳定性，无毒、无嗅，可在-40--60度范围内使用。可做绝缘、耐腐蚀、密封材料，也可用于医疗卫生事业和食品行业。

ABS板

产品规格: 0.5—20

厚度0.5--20毫米，宽度1--1。7米，长度任定。 产品优点 具有优良的韧性、刚性、化学稳定性，可以做电器的外壳，模型和广告材料。

芙蓉板，以聚乙稀为主要原料。添加各种助剂，经化学架桥发泡而成。单面复合PVC板，表面光华平整，有一定硬度。特别，不吸水，不分解，不腐烂，抗老化，抗紫外线，耐油，耐酸，碱，吸音，隔热，保温等。质地轻，易储存，加工，切割，雕刻。

规格  1.2×2.44  厚度10-50㎜

双色板，  厚度≥1.5㎜    雕刻深度≤0.3㎜。  规格  60×120㎝

色料        金料

展架：易拉宝、弓形展架（X展架）、拉网展架、L形展架等

易拉宝  一般画面尺寸是0.8*2米，宽幅的有：1.2*2米，1.5*2米