无锡市明阳防水工程有限公司 
                （彩钢瓦钢结构屋面防水系统技术施工指南） 
  

 确定需防水的区域： 
金属屋面一般有以下区域需做防水处理：水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。  
 预处理： 
施工前仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理： 
A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件. 
B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层防水基层涂料. 
C、清除冰冻物，灰尘及其它脏物. 
 施工工艺：  
A、金属屋面搭接处: 
金属屋面搭接处先涂一层防水基层涂料，在其仍为湿润时，把15～20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中，再从上面用防水涂料充分浸润缝织聚酯布，以至全干。 
B、金属屋面的突出物（如烟囱、出气孔、风机口等）:裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布，并按技术要求裁剪好，在突出物周围涂一层防水涂料，把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上，再从上面用防水涂料充分浸润缝织聚酯布，确保不起泡、不起皱。 
C、金属屋面固件：用10㎝×10㎝的缝织聚酯布，按上述同样的方法处理。 
D、金属屋面天沟：天沟搭接缝, 落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理，然后在更大防水范围涂一层涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用防水涂料充分浸润缝织聚酯布, 以至全干. 至少12小时后, 最后再涂一层防水涂料. 
E、在做好防水处理的区域涂二层防水涂料，（可以一次涂刷，但建议分两次涂刷，保持总涂覆率不变）。 
F、防水涂料的单层的涂覆，缝织聚酯布的利用率为90%。

施工完后2小时内任何人员尖锐物，可破坏物体，不得从防水层上方经过或挤压，12小时内不得雨淋 
     金属屋面漏水主要原因是金属老化，金属保养往往被人们忽视 ，风吹日晒，受潮就会生锈，一旦阴雨绵绵，长时间浸泡在雨水中的金属屋面会渗水下去，造成漏水，因此金属屋面的日常保养防腐很重要。 
                                                                            
                                  手机13665141588 
                                  电话0510-88554896

无锡市明阳防水工程有限公司