3M耐沾污涂层及涂料添加剂

SRC-220

产品说明书

描述

3M™抗污染涂层及添加剂SRC-220是一种含氟聚合物溶液，可用或水溶性有机溶剂进行稀释（如乙醇、酮、乙二醇单丁醚、DPM、NMP等）。稀释过的产品可用于多孔性表面的渗透保护剂，保护表面，使之不易受到各种污垢的侵染。SRC-220 浓缩液也可被作为防污性添加剂用于多种涂料配方，给予防污性能。SRC-220已在美国有毒物质控制法目录中注册。

建议应用

3M™耐沾污涂层及添加剂SRC-220可被稀释到20～30% 的浓度，用作渗透性密封剂，对多孔表面提供防水性和防油性保护，包括水泥、石灰腻子、无釉瓷砖、花岗岩、大理石、石板和陶器等等。该涂层易于使用，干燥快速，持久，并且不改变被处理表面的外观和透气性等特性。SRC-220保护剂还具有防止霉菌和真菌的生长的功能。

SRC-220还可用作耐污性添加剂，可在1～3％的用量下，用在各种丙烯酸型和聚氨酯型涂料中，提高抗油抗水性和耐沾污性。

标准物理性质

(不作为产品指标)

外观 半透明溶液

活性含量 (重量%) 20%

溶剂 DPM (5%)和水 (75%)

粘度 <30 CPS

密度 1.1 g/ml

VOC (ASTM 3960-89) < 240 g/l

pH 7 - 8

沸点 100 °C

蒸汽压 18 mmHg @ 20°C

蒸发速率 1 水 = 1

闪点 >93.3oC

稳定性 常温常压下至少一年。冰冻-解冻稳定，使用前先恢复到室温，使用前搅拌。

性能

用作渗透保护剂：3M ™ SRC-220在水中稀释至20%，或在乙二醇单丁醚中稀释至15%，分别对墨西哥石板，石灰石和大理石进行对比实验。每种保护剂涂2次，干燥24小时。在处理后表面的使用液压液，脏机油，玉米油，防冻液，芥末，葡萄汁，咖啡，红酒，酱油和可乐沾污，24小时后，石样板用水洗， 海绵擦拭，干燥。每种污迹的评级如下：0： 无污迹，1：非常淡的污迹，2：淡污迹，3：中度污迹，4：很重的污迹，5：在1小时内就渗透入石板的污迹。对每个样品进行性能评级汇总。

配方信息

用作渗透保护剂：可将水或水溶性有机溶剂搅拌加入至浓缩SRC-220中，使其达到20%左右的添加量。必要时也可加入表面活性剂和流变剂。

用作防污添加剂：SRC-220 可被作为防污添加剂加入到许多涂层配方中，用量约为1～3％，具体用量和涂料配方的组分有关。当然您必须测试其与涂层的相容性等性能。

存贮

SRC-220 对于反复冰冻解冻稳定。货架存放期限为1年。SRC-220被交通部归类为无害，不可燃物质。

环境健康和安全

在使用本产品前，阅读材料安全数据表 (MSDS)以获取产品具体信息。遵循所有应用警示和指示。