一种新型高效环保型重金属去除剂 XSD

一、简介

XSD是一种高分子化合物经过改性后生成的一种环保型重金属去除剂， XSD是黑色粉

末状，无毒，无刺激性气味，极易溶于水，能与水成任何比例混合，溶于水后显弱碱性；

XSD经过改性后，此高分子化合物含有羟基、羰基、醌基、羧基、醛基、氨基等活性基团， 能与重金属发生络合、螯合、吸附、交换等物理化学反应，从而可以把水溶液中的重金属离子去除。

能在常温和很宽的 PH 值条件范围内使用，且不受重金属离子浓度高低的影响。与废水中

的 Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+、Fe2+、Fe3+等各种重金属离子进行化学反

应，并在短时间内迅速生成不溶性、低含水量、容易过滤去除的絮状沉淀，从而达到从水中去

除重金属离子的效果，使废水达到排放标准。

对重金属离子具有很好的去除效果， 去除率均在 97%以上， 且具有较强的抗Ca2 ＋ 、

Mg2 ＋ 干扰能力。含镉污水去除率为 99.8%， 达到国家规定的排放标准 ； 含铬污水去除

率达 99.6%以上。

针对不同金属在水溶液中沉降性能的不同， 我们开发了多种衍生环保型重金属 去除剂， 针对每一类不同的重金属都研发了有一种专门的环保型重金属去除剂， 如： XSD -Cu、 XSD -Ni、 XSD -Cr、 XSD -Zn、 XSD -Fe 等多种产品， 特别 是 XSD -Cr 主要是针对含铬废水的， 传统的含铬废水都必须把六价铬还原成三价铬才能加沉淀剂， 而 XSD -Cr 的研发成功， 就不需要还原六价铬， 可以直接加入XSD -Cr 来同时去除六价铬和三价铬 ， 简化了操作步骤 ， 提高了处理废水的效 率， 降低了处理重金属废水的成本。

二、技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 黑色粉末 |
| 有效物质含量% | 95 |
| 溶解性 | 极易溶于水 |
| 密度（g/cm3) | 1.20 |
| 毒性 | 无毒 |
| 粒径 | 40~70目 |

三、应用领域

NROM 适用于任何产生重金属离子的废水中，目前重金属废水主要来自矿山、冶炼、电 解、电镀、线路板，电子、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。NROM 适用于上述企业和领域。应用 范围广泛，能与废水中的 Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+、Cr6+、Fe2+、Fe3+等各种重金属离子进行化学反应，而达到去除重金属离子的目的。

四、使用方法

XSD极易溶于水，能与水以任何比例混合，一般配制成溶液中含 XSD质量浓度为1%~5%的水溶液。具体步骤为1、废水中加入适量的硫酸亚铁，充分搅拌溶解。2、将废水中的PH提升到9.5~10。3、加入适量XSD重金属去除剂，搅拌1~2分钟充分反应后，加入PAM絮凝静置沉淀5分钟，就会出现分层，上清液与下层的泥渣。一般按照这种方法处理的重金属废水基本金属离子浓度都低于国家排放标准要求。所加药剂的量，根据废水中含有重金属离子的浓度来确定，金属离子浓度高，所需要加的 药剂量大，反之也成立。一般处理一吨废水的成本约 1-5 元每吨。

五、包装与贮存

NROM 采用内层塑料袋、外层牛皮纸袋两层包装，每包 25kg。贮于室内干燥处，注意防潮，贮存期为十二个月。

六、安全与防护

XSDZ为粉末，且带微碱性，操作时注意劳动保护，溶药过程中佩戴口罩等，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。