深圳市博蓝科技有限公司

SHENZHEN BLUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市宝安52区新安五路利康隆大厦702室

总机：0755—27808818（10）线   传真：27928866

http://www.szbst.net.cn        E-mail:g_chen@szbst.net.cn

- 绝缘漆（台湾称凡立水）

- 组成：

合成树脂、有机溶剂、助剂等

- 性能：

绝缘性、固定性、外层密封和外壳表面保护防锈性、以提高机件的抗潮性、耐化学气体腐蚀性等。

- 用途：

绕组线圈、马达、变压器、电感、整流器、定子、转子、电机等。

- B级绝缘漆两种：

  - 烘干型：温度、时间：根据客户产品大小要求相应调整；

  - 自干型：在常温下，表干10----30分钟，实干24小时，可以在80℃---100℃烘烤。

- 产品种类：

有机绝缘漆、无溶剂绝缘漆、双组份绝缘漆。目前公司有机绝缘漆为主力产品。

- 耐热等级：

A、80℃---110℃						B、130℃---150℃

F、155℃---180℃					H、180℃---200℃

- 业务部到客户所需了解：凡立水的颜色、烘烤温度、烘烤时间、原粘液度、比重、稀释后、粘度、比重、用于高频、低频、变压器型号等。

深圳市博蓝科技有限公司

SHENZHEN BLUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市宝安52区新安五路利康隆大厦702室		总机：0755—27808818（10）线      传真：27928866

http://www.szbst.net.cn    E-mail:g_chen@szbst.net.cn

绝缘配比方法

- 绝缘漆原液粘度50——70秒；比重0.935——0.940

- 28型、35型变压器，绝缘漆配比稀释剂粘度13——15秒之间，比重0.895——0.900之间 。

- 41型、48型变压器，绝缘漆配比稀释剂粘度15——17秒，比重0.900----0.920之间。

- 变压器放入稀释绝缘漆后普通含浸5---10分钟,取出风干5---10分钟,进入烤箱。

- 烘烤温度,85----90℃,根据贵公司产品大小要求28型、35型，烘烤时间2---4小时。

- 烘烤温度，85----90℃。根据贵公司产品大小要求41型，48型，烘烤时间4----6小时。

- 自干常温：25----30℃，表干30分钟左右，实干根据公司产品大小定。

- 烘烤过后，取出晾干10----30分钟包装。

- 烦请贵公司根据我公司建议方法施工。

深圳市博蓝科技有限公司

SHENZHEN BLUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市宝安52区新安五路利康隆大厦702室

总机：0755—27808818（10）线       传真：27928866

http://www.szbst.net.cn    E-mail:g_chen@szbst.net.cn

烘干绝缘漆（凡立水）

BL----478

| 序 号 | PROPERTIES/项目 | SPECS/规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产 品 型 号 | BL-478 |
| 2 | 外 观 | 浅黄色均匀液体无机械杂质 |
| 3 | 比 重KG/L 25±1℃ | 0.95±0.005 |
| 4 | 粘度（深——4粘度计）（25±1℃流出时间）秒 | 40---60 |
| 5 | 酸 值 毫克（KOH）/克 | 8 |
| 6 | 固体含量度 % | 45 |
| 7 | 耐热性150℃---180℃ 30微米漆膜厚度 H | ≥30 |
| 8 | 耐油性（浸于10号变压器油中24小时 | PASS |
| 9 | 吸水率 | ≤2 |
| 10 | 击穿强度KV/MM常态 浸水 | ≥70 ≥40 |
| 11 | 体积电阻系数Ω、CM常态 浸水 | ＞1×1013 ＞1×1012 |

二、组成:合成树脂、有机溶剂、添加剂。

三、特性：具有较高的耐热性、附着力、抗潮和绝缘性、并有耐化学气体腐蚀等性能，属B级绝缘材料。

四、用途适用于浸渍亚热带地区电机、电器、变压器线圈组作抗潮绝缘。

五、作业参考

- 浸渍方法分真浸渍、压力浸渍、沉浸浸渍和浇灌浸渍。其中尤以真空加压浸渍效果最佳。

- 浸渍后置于通风处滴干，然后进入烘房烘干，滴掖时间、烘干温度和时间以电枢大小而定。

- 稀释剂：使用BL-303稀释剂，配比依工件大小及工艺要求而定，建议混合液比重在0.905---0.940之间，（或以涂于——4#粘度剂测量混合液粘度在17±1秒）比重（粘度）每隔两小时检测一次，次比重（粘度值仅供参考，各公司可依实际要求作相应调整。

六、包装规范：20升或200升装。

七、贮存方法：远离火源及易燃品，放在阴凉、干燥、通风处。

八、保质期3个月。

深圳市博蓝科技有限公司

SHENZHEN BLUE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：深圳市宝安52区新安五路利康隆大厦702室

总机：0755—27808818（10）线       传真：27928866

http://www.szbst.net.cn   E-mail:g_chen@szbst.net.cn

绝缘漆稀释剂   产品介绍

BL----303

一、概述

本产品是以原油经常压蒸馏所得低于160℃的馏分为原料，经加氢精制而成，催化重整分离而制得。

二、主要技术指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 透明液体，无不溶于水及机械杂质 | 目测 |
| 颜色（PT—CO）色号 不深于 | 2 | GB/T3143 |
| 密度（20℃） kg/m3 | 0.83±0.005 | GB/T2013 |
| 烃类杂质含量 苯含量 %( m/ m) 不大于 C3芳烃含量 %( m/ m) 不大于 非芳烃含量 %( m/ m) 不大于 | 0.05 0.05 0.2 | GB/T3144 |
| 酸洗比色计 | 酸层颜色不深于1000ml稀释中含0.2g重铭酸钾的标准溶液 | GB/T2012 |
| 总硫含量 mg/kg 不大于 | 2 | SH/T0253 |
| 蒸发残余物 mg/100ml 不大于 | 5 | GB/T3209 |
| 博士试验 | 通过 | SHT0174 |
| 中性试验 | 中性 | GB/T1816 |

三、主要性能

本产品为无色透明液体,易挥发,有芳香气味.沸点110.6℃,相对密度0.820,凝点－95℃,折光率104967(20℃),不溶于水,该产品有一定性,易燃,其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1.2~7.0%(V).

四、用途

本产品适用于凡立水(绝缘漆)树脂、树胶、乙酸纤维素的溶剂及植物成分的浸出剂。

五、注意事项：

本产品不允许混入含有四乙基铅的汽油和其他毒性物质；

盛装容器必须符合规定要求，洁净、防止产品被污染；

本产品易燃、易爆，需贮存于阴凉、通风、远离火源，有防火安全措施的地方。

1.  20L或200L桶装。

2．使用后即时盖上容器盖。

3.  保质期3个月。