- 概述

KL5LM(A)矿灯是按照GB7957-2003《矿灯安全行能通用要求》标准，选用先进的LED光源和锂离子蓄电池设计制造的一种绿色环保新型矿灯。该矿灯具有体积小、重量轻、寿命长、无污染、免维护、用电省和安全等优点，适用于煤矿井下、各种矿山、石油、化工、铁路等存在爆炸性气体环境中的安全移动照明及抢险救灾照明。

二、主要技术参数及指标

1、额定电压：3.7V

2、额定容量：5Ah

3、点灯时间：≥35h

4、LED光源：额定电压为3.7V、额定电流为0.16A

5、光源照度：点灯开始时≥1500Ix

6、LED辅助光源：正向电压为3.7V、额定电流为0.06A

7、电池循环寿命：>500次

8、全灯重量：≤0.53Kg

9、使用环境温度：-10～40℃

10、电池盒外形尺寸（长×宽×高）：88×40×120