# 公司简介

北方板材实业有限公司是中国专业化的PC板材（耐力板、阳光板）制造企业。公司占地面积80000平方米，拥有最先进的PC板材生产线。拥有自己的研发技术团队，一批多年来培养的优秀生产技术人员。公司产品全部选用德国、美国一级PC高分子聚碳酸酯原料及UV抗紫外线原料，运用世界领先技术精密制造而成。同时以自己个性化理念，自主开发设计出一系列高性能环保品牌。公司还可以结合客户需求，为客户量身定做各种规格板材（阳光板、耐力板），您选择北方板材，就选择了精益求精的质量，值得信赖的产品。

公司专业开发的高速公路隔音屏、城市道路隔音屏具有安装方便、快捷、色彩丰富和美观大方等特点，也可根据客户要求设计生产。

## PC及PC板材产品性能：

PC：

聚碳酸酯（Polycarbonate）缩写为PC是一种无色透明的无定性热塑性材料。其名称来源于其内部的CO3基团。

聚碳酸酯是日常常见的一种材料。由于其无色透明和优异的抗冲击性，日常常见的应用有光碟，眼镜片，水瓶，防弹玻璃，护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯、动物笼子、宠物笼子等。

聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。

### PC板材：

透光；透光率高达88％

节能：传热系数（K值）低、隔热性好，节能量是相同厚度玻璃的1.5－1.7倍。

质轻：质量是相同厚度玻璃的 1／2。

冷弯：可冷弯，安全弯曲半径为其板厚的175倍以上（耐力板）。

使用温度范围宽：在－4O到120范围内物理性能稳定。

耐侯：人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6％。

耐燃：经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试，本公司所生产的阳光板和

耐力板燃烧性能达到难燃B1级。

防凝：一面可作抗冷凝处理，防止冷凝水滴落。

UV层：板面加有UV防紫外线涂层，延长板材寿命。

隔音：聚碳酸酯板材具有良好的隔音性能，能有效地降低噪音。

抗风：抗风性能可达到国标GB／T7106－86第1级。

抗冲击：冲击强度是普通玻璃的300倍、是亚克力板的30倍、钢化玻璃的2倍。

## PC阳光板

### 适用范围：

适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭。

适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙。

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告展示展览的布置。

适用于壁、顶、屏风等高档室内装饰材料、游泳池、日光浴室等。

适用于高速公路及城市高架路隔音屏障。

适用于农业温室及养殖大棚。

### PC阳光板的规格：

厚度：4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm。

长度：标准6m。也可根据客户要求订做加长尺寸。

宽度：标准尺寸2100mm，最大尺寸2160mm。

颜色：透明、湖兰、绿色、茶色、乳白色等。

### PC阳光板施工规范：

1、实际安装半径的计算法

不同厚度的阳光板弯曲时允许弯曲的最小半径不同、具体的最小弯曲半径可参照如下介绍。

4mm厚度：最小弯曲半径为700mm

6mm厚度：最小弯曲半径为1050mm

8mm厚度：最小弯曲半径为1400mm

10mm厚度：最小弯曲半径为1750mm

2、安装前，要将保护膜沿边缘揭起，留出压条位置，使压条直接接触板材，待安装完成后，将保护膜完全撕掉，不要将带有保护膜的板材安装好后，再沿压条边划开保护膜，因为这样容易在板材上留下划痕，板材会沿划痕开裂。如使用螺丝固定阳光板时孔径应大于螺丝直径的0.5倍以上，防止冷热收缩变形，损坏板材。

3、注意不要和腐蚀性化学溶剂接触．以防止对板材的破坏。

4、运输过程要注意，保护板材，注意不要划破保护膜，损坏板材。

5、PVC封条会腐蚀板材．安装阳光板时，必须选择适用于聚碳酸酯塑料的密封胶膏和胶垫、严禁使用PVC密封条及垫片。板面禁忌接触碱性物质及侵蚀性的有机溶剂，如碱、胺、酮、醛、醚、卤化烃、芳香烃、甲醛基丙醇等。

6、请使用专用密封胶、其他种类的密封胶可能会对板材造成腐蚀，使板材脆，容易断裂。

7、阳光板可以弯曲是指可以弯曲呈平滑的弧形，并不是可以弯成任何形状。

8、请使用中性清洁剂或不含侵蚀性的清洁剂加水擦洗，避免表面别痕。

9、本公司生产的阳光板是专用为抗气候干扰而设计的，并不对耐磨作保证。同时我公司不负责因人为造成的板材损坏而重新安装或装配所引起的费用或其它任何直接、间接损失。

## PC耐力板

### 适用范围：

适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭。

适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙。

适用于航空透明集装箱、摩托车、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇前风挡及军警盾牌、防盗窗。

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告展示展览的布置。

适用于仪器、仪表及军事工业等。

适用于壁、顶、屏风等高档室内装饰材料。

适用于高速公路及城市高架路隔音屏障。

适用于农业温室及养殖大棚。

### PC耐力板的规格：

厚度：1.8-15mm。

长度：（卷板）30m－50m。

宽度：1220mm、1560mm、1820mm、2100mm。

颜色：透明、湖兰、绿色、茶色、乳白色等。

### 耐力板施工规范：

1、实际安装半径的计算法

不同厚度的耐力板弯曲时允许弯曲的最小半径不同、具体的最小弯曲半径可参照本公司产品介绍。

在实际安装过程中，弯曲半径的计算方法如下：拱形的高度为h，跨度为a，则板材的实际弯曲半径为： R＝(0.25a2＋h2)/2h

2、安装前，要将保护膜沿边缘揭起，留出压条位置，使压条直接接触板材，待安装完成后，将保护膜完全撕掉，不要将带有保护膜的板材安装好后，再沿压条边划开保护膜，因为这样容易在板材上留下划痕，板材会沿划痕开裂。

3、注意不要和腐蚀性化学溶剂接触，以防止对板材的破坏。

4、运输过程要注意，保护板材，注意不要划破保护膜，损坏板材。

5、PVC封条会腐蚀板材．安装耐力板时，必须选择适用于聚碳酸酯塑料的密封胶膏和胶垫、严禁使用PVC密封条及垫片。板面禁忌接触碱性物质及侵蚀性的有机溶剂，如碱、胺、酮、醛、醚、卤化烃、芳香烃、甲醛基丙醇等。

6、请使用耐力板专用密封胶、其他种类的密封胶可能会对板材造成腐蚀，使板材脆，容易断裂。

7、耐力板可以弯曲是指可以弯曲呈平滑的弧形，并不是可以弯成任何形状。

8、请使用中性清洁剂或不含侵蚀性的清洁剂加水擦洗，避免表面刮痕。

9、本公司生产的耐力板是专用为抗气候干扰而设计的，并不对耐磨作保证。同时我公司不负责因人为造成的板材损坏而重新安装或装配所引起的费用或其它任何直接、间接损失。

## 专用拼接条

本公司专为耐力板，阳光板设计生产的PC材料拼接条，安装便捷、安全美观。

规格有 4mmX6000mm、6mmX6000mm、8mmX6000mm、10mmX6000mm

销售经理：刘义；  联系电话：13833864979；   传真:03182311888;

email:beifangpc@139.com

QQ:1369686587、408642338

### 产品介绍

节能环保产品是全球追求的目标。神龙阳光板有限公司生产的阳光板具备透光率高，隔热性能好，难燃，抗冲击强度大等特点，为建设节能环保型设计提供了首选材料。神龙阳光板采用拜耳集团生产的聚碳酸酯（PC）为原料，产品质量更具保证。

### 适用范围

广泛适用于工业，民用。适用广阔，尤其是建筑物的采光道，室内外装饰，体育场馆，城市隔音屏障。适用于广告灯箱，标志牌，园林温室，农业温室，娱乐设施等。

### 产品特性

透光：透光率：最高达82％

节能：传热系数（K值）低，隔热性好，节能量是相同厚度玻璃的1.5－1.7倍。

质轻：重量是相同厚度玻璃的1／15。

冷弯：可冷弯，安全弯曲半径为其板厚的175倍以上。

抗冲击：落锤冲击试验：ZO01的冲击能（10kg重锤从2m高下落），对10mm厚的双层板冲击后，无破裂、无裂纹。

使用温度范围：在一40℃到 120℃范围内物理性能稳定。

耐候：人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6％

难燃：符合GB8264－1997难燃一级标准，神龙阳光板为难燃一级。