北方板材实业，专注pc16年，值得信赖！

PC 耐力板系列产品的应用范围:

1、 适用于园林、游乐场所、奇异装饰及休闲场所廊亭。

2、 建筑行业的采光部分及雨阳蓬。

3、 航空、集装箱内隔板、摩托车挡风、飞机、汽车、船艇及军警盾牌。

4、 话亭、候车亭、广告路牌、灯箱、展示展览等。

5、 仪器仪表、军事工业等热成型加工件。

6、 适用于室内、窗、屏风隔断等高档装饰材料。

7、 适用于嘈杂环境中的隔音屏障。

8、 用于农业养殖及蔬菜大棚。

9、 大小厂房、仓库、市场及花房等领域。

PC 耐力板规格:

厚度	宽度	长度	颜色

1.5MM-16.0MM	1220MM-2100MM	20-50M/卷	透明、绿色、蓝色、茶色、乳白、湖蓝

特殊规格颜色与公司联系匀可定做

PC 耐力板特性:

1、 透光性：透光性能好、耐才化。

2、 耐候性：表面UV共挤处理，不受紫外线破坏。

3、 抗冲击：PC板的抗菌素冲击强度是普通玻璃的250-300倍，PMMA的20-30倍。

4、 阻燃性：国家GB862497测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。

5、 耐温性：PC板在-40℃至+120 ℃的范围内不影响板材质量，物理性质稳定。

6、 轻便性：重量轻便于搬运、安装、可直接冷弯曲、热成型性能好。

7、 隔音性：隔音性佳，在国内外是高速公路等隔音屏障的首选材料。

PC耐力板技术指标:

性能	单位	指标值

冲击强度	J/M	850

透光率	%	12~88

比重	g/cm3	1.2

热彭胀系数 	mm/n ℃	0.065

可耐温度 	℃	-40 ~ +120

传热系数	w/m2 ℃	2.3~2.9

抗拉强度	N/mm	≥60

隔音效果	dB	decrease20~30

紫外线透射比	%	0

弯曲强度	Mpa	104.7

PC 耐力板的安装方法:

1、 PC板的安装接点按图所示，在安装PC板时，应先把PC板边 缘表面的保护膜掀起10cm左右，以便中性密封胶和PC板的粘结，达到更好的防水效果。

2、 为防止热胀冷缩，在安装PC板时两板（跨度在2M内）间的接点处应预留至少10MM的伸缩空隙。如跨度大的安装预留伸缩空间按PC板的热彭胀系数而定。

3、 PC板安装好后在一星期内把表面（双面）保护膜撕掉。

4、 安装时如需在PC板上直接打孔，一般孔径必须大于螺栓直径50%。应选用头部大于孔径的螺栓，并加防水垫。

5、 安装时螺栓不可过紧，否则会引发PC板爆裂及防水问题。

6、 PVC垫圈中的增DOP塑剂及某些橡胶垫圈中的化学物质，与PC板接触后会破坏PC板，因此绝对不可使用，建议使用垫圈的材质为EPDM rubber （三元乙丙橡胶）、Siliconer rubber (硅橡胶)及Neoprene rubber （氯丁橡胶）。如果没有合适的垫圈，则宁愿不用，否则会破坏PC板，使之破裂。

7、 需密封胶安装，可选用中性的Silicone（硅）中性系列密封胶 （alcohol type, Toshiba） 或双面防水胶带。

8、 双面防水胶带除用于防水外，也可用于板材与框架间的衬垫材料。大部分双面胶带均对PC板有破坏性。因此需选择不会破坏PC板的胶带，如日本的丁基防水胶带可用。

9、 PC板如需要弯曲时，其施工弯曲半径需大于应变弯曲率半径，应变弯曲率半径如下：

①　PC耐力板 （实心板）弯曲半径（R）需要超过板厚度的180倍以上。

10、 PC板双面有保护膜 ，抗紫外线处理面保护膜有印刷标志，安装时此面朝阳。

PC 耐力板的使用、清洁、养护事项:

1、 如PC板表面被化学溶剂污染，必须在最短时间内用软质布配酒精清除。 否则板材会产生裂纹或断裂。

2、 表面灰尘、污垢以布或棉等软质物配中性清洁剂冲洗而后擦干。

3、 禁止与潮湿的水泥地面及酸、碱长时间接触。

4、 裁切时用电动锯 （碳化钨锯片）或手工刀都可。裁切时最好不要先撕掉保护膜 。

5、 安装完后一星期内再撕去保护膜以防止：

① 划伤板材表面 。

② 保护膜与板材沾粘。

6、 PC板避免在强列的日光下放置、存储，应于避光通风的室内保存。

7、 不可放置储存在PVC或含有沥青、化学溶剂上面。

PC阳光板

PC 阳光板的应用范围:

1、 适用于园林、游乐场所、奇异装饰及休闲场所廊亭。

2、 建筑行业的采光部分及雨阳蓬。

3、 航空、集装箱内隔板、摩托车挡风、飞机、汽车、船艇及军警盾牌。

4、 话亭、候车亭、广告路牌、灯箱、展示展览等。

5、 仪器仪表、军事工业等热成型加工件。

6、 适用于室内、窗、屏风隔断等高档装饰材料。

7、 适用于嘈杂环境中的隔音屏障。

8、 用于农业养殖及蔬菜大棚。

9、 大小厂房、仓库、市场及花房等领域。

PC 阳光板规格:

厚度	长度	宽度	颜色	备注

4.0mm	6000MM	2100mm	透明

绿色

蓝色

茶色

乳白

湖蓝 	其它规格：

阳光板宽度不变

长度在运输的范

围内可以定做。

6.0mm	6000MM	2100mm

8.0mm	6000MM	2100mm

10.0mm	6000MM	2100mm

10mm 三层 	6000MM	2100mm

12mm 三层	6000MM	2100mm

14mm 三层	6000MM	2100mm

16mm 三层	6000MM	2100mm

18mm 三层	6000MM	2100mm

35mm 四层

PC 阳光板特性:

1、 透光性：透光性能好、耐老化。

2、 耐候性：表面UV共挤处理，不受紫外线破坏。

3、 抗冲击：PC板的抗冲击强度是普通玻璃的250-300倍，PMMA的20-30倍。

4、 阻燃性：国家GB862497测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。

5、 耐温性：PC板在-40℃至+120 ℃的范围内不影响板材质量，物理性质稳定。

6、 轻便性：重量轻便于搬运、安装、可直接冷弯曲、热成型性能好。

7、 隔音性：隔音性佳，在国内外是高速公路等隔音屏障的首选材料。

PC阳光板技术指标:

性能	单位	指标值

冲击强度	J/M	850

透光率	%	12~88

比重	g/cm3	1.2

热彭胀系数 	mm/n ℃	0.065

可耐温度 	℃	-40 ~ +120

传热系数	w/m2 ℃	2.3~2.9

抗拉强度	N/mm	≥60

隔音效果	dB	decrease20~30

紫外线透射比	%	0

弯曲强度	Mpa	104.7

PC 阳光板的安装方法:

1、 PC板的安装接点如图所示，在安装PC板时，应先把PC板边 缘表面的保护膜掀起10cm左右，以便中性密封胶和PC板的粘结，达到更好的防水效果。

2、 为防止热胀冷缩，在安装PC板时两板（跨度在2M内）间的接点处应预留至少10MM的伸缩空隙。如跨度大的安装预留伸缩空间按PC板的热彭胀系数而定。

3、 PC板安装好后在一星期内把表面（双面）保护膜撕掉。

4、 安装时如需在PC板上直接打孔，一般孔径必须大于螺栓直径50%。应选用头部大于孔径的螺栓，并加防水垫。

5、 安装时螺栓不可过紧，否则会引发PC板爆裂及防水问题。

6、 PVC垫圈中的增DOP塑剂及某些橡胶垫圈中的化学物质，与PC板接触后会破坏PC板，因此绝对不可使用，建议使用垫圈的材质为EPDM rubber （三元乙丙橡胶）、Siliconer rubber (硅橡胶)及Neoprene rubber （氯丁橡胶）。如果没有合适的垫圈，则宁愿不用，否则会破坏PC板，使之破裂。

7、 需密封胶安装，可选用中性的Silicone（硅）中性系列密封胶 （alcohol type, Toshiba） 或双面防水胶带。

8、 双面防水胶带除用于防水外，也可用于板材与框架间的衬垫材料。大部分双面胶带均对PC板有破坏性。因此需选择不会破坏PC板的胶带，如日本的丁基防水胶带可用。

9、 PC板如需弯曲时，其施工弯曲半径需大于应变弯曲率半径，应变弯曲率半径如下：

①　PC阳光板 （空心板）弯曲半径（R）需要超过板厚度的170倍以上。

10、 PC板双面有保护膜 ，抗紫外线处理面保护膜有印刷标志，安装时此面朝阳。

PC 阳光板的使用、清洁、养护事项:

1、 如PC板表面被化学溶剂污染，必须在最短时间内用软质布配酒精清除。 否则板材会产生裂纹或断裂。

2、 表面灰尘、污垢以布或棉等软质物配中性清洁剂冲洗而后擦干。

3、 禁止与潮湿的水泥地面及酸、碱长时间接触。

4、 裁切时用电动锯 （碳化钨锯片）或手工刀都可。裁切时最好不要先撕掉保护膜 。

5、 安装完后一星期内再撕去保护膜以防止：

① 划伤板材表面 。

② 保护膜与板材沾粘。

6、 PC板避免在强列的日光下放置、存储，应于避光通风的室内保存。

7、 不可放置储存在PVC或含有沥表、化学溶剂上面。