优质A级防火酚醛保温板

外墙专用酚醛防火保温板应用范围本品达到公安部、住健部民用建筑外保温系统防火暂行规定要求。适用于新建各类多层、中高层建筑节能施工及旧房的节能改造。幕墙式和非幕墙式建筑节能。 防火隔离带。外墙保温装饰板。特点 高阻燃，氧指数54%。不吸水，浸泡24小时不大于3%。透气性保温层，延长墙体寿命。保温好，导热系数低，0.02-0.029，节能可达50%-65%。稳定性、耐侯性适应外墙，不缩，不翅、不裂。质量轻，无毒无味，绿色环保。规格、厚度、密度满足设计要求。幕墙保温采用酚醛板 施工方法 内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。 1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在 墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平米要钉4-6个保温钉。 2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。 3、再隔24小时可进行外施面的施工。 4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于 4cm，密度50kg/m3 ,寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将酚醛保温板牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。特别注意：新生产的酚醛板一般 要后熟化21天才可使用