L-HM抗磨液压油

产品简介

L-HM抗磨液压油系列产品是由优质石蜡基基础油加入多种功能添加剂采用先进的调合技术精细市制而成。经严格的液压泵和使用试验表明，油品不仅具有优异的抗磨性能，还具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能，与丁腈橡胶和其他常用密封材料有良好的适应性。产品分含锌型和无灰型两种，质量性能满足GB11118.1-94L-HM、ISO6743/4L-HM、DIN51524(11)、DenisonHF-O、AFNORNFE48-603（HM）、Cincinnati Milacron p68、P70、P69、Vickers l-286-s等规格要求，同时被全球多家液压泵厂认可推荐。

应用范围

主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋般舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。

也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

性能特点

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好的润滑，冷却和密封；

优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命。

优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；

优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；

无灰型比锌型HM液压油具有更优异的水解安定性能；

与各种常规密封材料均有良好的适应性。

产品品种

可供应L-HM15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。

注意事项

根据设备用油规定，选用质量级别和粘度级别合适的油品；储存容器必须专用，贮运过程中必须防水、防潮、防止机械杂质混入；使用时要保持油箱的清洁，换油时油箱及油路清洗干净，防止异物污染；防止与其它油品混用，不同类型的抗磨液压油也不得混用。

| 产品典型数据 |
| --- |
| 项目 | L-HM32 | L-HM46 | L-HM68 | 试验方法 |
| 运动粘度（40℃），mm2/s | 30.69 | 45.61 | 62.25 | GB/T265 |
| 粘度指数 | 103 | 101 | 100 | GB/T2541 |
| 闪点（开口），℃ | 221 | 236 | 254 | GB/T3536 |
| 倾点，℃ | -19 | -11 | -10 | GB/T3535 |
| 空气释入值（50℃）min | 2.5 | 3.2 | 11.4 | SH/T0308 |
| 密封适应性指数 | 6 | 6 | 4 | SH/T0305 |
| 抗乳化度（40-37-3）min54℃ | 15 | 14 | 14 | GB/T7305 |