GDW-JS-Ⅰ聚合物水泥防水涂料

GDW-JS-Ⅰ聚合物水泥防水涂料是本公司最新研发的采用全新一代配方和先进技术生产的高品质建筑防水涂料。它是由高分子乳液与无机粉料构成的双组份复合型柔性防水材料，以聚合物乳液为主要基料，主要用于非长期浸水环境下的建筑防水工程，所形成的涂膜具有弹性高和耐久性好的双重优点，防水效果突出。该涂料还可以添加颜料配制成彩色涂膜，兼具装饰作用，且无毒无味，是理想的绿色环保型防水涂料。

- 产品特点

- 能在潮湿的基面上施工，施工简便，工期短。对于低于水平面的建筑部位和隧道以及工期较短的建筑物施工，更能体现其优越的施工性。

- 防水性能：

A.良好的柔韧性。可形成无缝隙整体防水层，能适应建筑结构一定程度的震动和抵制各种原因产生的微裂缝的扩展，有利于在各种异型结构表面施工。

B.粘结力强。能对疏松的底材、异形部位以及预浇接缝进行封闭。涂层对各种材料都有很好的附着力，可以用于砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、各种保温层、各种防水层（如沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等）表面。

C.良好的透气功能。可以保持基体的干爽。

D.防水层上可直接铺贴瓷砖及上油漆；防水层耐磨度高。

- 可用于迎水面和背水面防水。

- 适用范围

- 室内外墙体防水、防潮。

- 厂房、桥梁、地下室、厨房、卫生间、（食用）水池等防水工程。

- 可能会出现轻微震动、移位和裂缝的建筑结构、管口周边、后浇水带接口、接缝或伸缩缝等处防水。

- 施工方法

- 施工前基面处理：

1)清除基层面的浮尘、油污或疏松等杂质，基面要求坚实、平整、干净、无尘土、无油腻、无脱落物，无脱膜剂及其他碎屑物质。

2)明显孔隙、砂眼须用水泥胶浆堵塞、抹平。

- 防水层材料使用：

1)双组份直接使用。可选用橡胶刮板或滚刷，进行辊涂、刷涂和喷涂，分层施工。

2)把A、B组份混合搅拌：先将液体倒入容器中，然后将粉剂慢慢倒入液体中，并充分搅拌至均匀无粉粒、无沉淀膏糊状。

3)将底材用清水湿润，将胶浆均匀交叉涂刷于其表面，注意避免漏刷。一般要求至少涂刷2层(厚度 1mm 以上)。

4)做完一层后，必须等其略为干固，再做第二层。涂膜完全硬化需8小时，达到最高防水性能7天。防水层厚度按设计要求1~3mm不等。

- 技术指标

本产品执行国家标准：GB/T23445-2009。

- 注意事项

1)施工温度宜在5~45℃；A、B组分应在2小时内用完；受潮结块不可使用。

2)施工后2天内，注意防人行走、雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请及时用水清洗。

- 保    存

存于阴凉干燥处，未启封的产品保质期为一年。

- 包    装

42公斤/套（25公斤固体粉料+17公斤液体添加剂）

20公斤/套（11.9公斤固体粉料+8.1公斤液体添加剂）

9公斤/套（5.36公斤固体粉料+3.64公斤液体添加剂）